Załącznik nr 8A

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać materiały budowlano montażowe | # ZAPRAWA DO NAPRAW BETONU nazwa, rodzaj: uszlachetniona tworzywem sztucznym, wzmacniana włóknami zaprawa lekka do strukturalnych napraw betonu producent ..................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | wymagane | # przedstawione przez Wykonawcę |
| 1 | Wygląd | proszek |  |
| 2 | Zużycie | ok. 17,5kg/m2 na 1 cm grubości warstwy |  |
| 3 | Największa frakcja ziarna | 0-0,5 mm |  |
| 4 | Grubość warstwy | min. 2 mm maks. 40 mm |  |
| 5 | Gęstość zaprawy świeżej | ok. 2050kg /m3 |  |
| 6 | Ilość wody zarobowej (na worek 25 kg) | ok. 4,4 l |  |
| 7 | Czas użycia (temp. podłoża i otoczenia między +50 i +350 C) | 35 – 40 minut |  |
| 8 | Wytrzymałość na ściskanie ( EN 12190 ) | po 1 dniu > 8 N/mm2 po 7 dn. > 18 N/mm2 po 28 dn. > 30 N/mm2 |  |
| 9 | Współ. sprężystości wzdłużnej (prEN 13412) po 28 dniach | >15 000 N/mm2 |  |
| 10 | Wytrzymałość na odrywanie (EN 1542) po 28 dniach | > 1,5 N/mm2 |  |
| 11 | Wytrzymałość na odrywanie (EN 13687-1,2,4) po 50 cyklach | > 1,5 N/mm2 |  |
| 12 | Nakładanie zaprawy | ręcznie metodą szpachlowania przy użyciu kielnią |  |
| 13 | Opakowanie | 25 kg |  |
| 7 | Atest higieniczny PZH dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia | Wykazać dokumentami |  |

Uwaga :  informacyjnie  dostępna zaprawa  spełniająca oczekiwania zamawiającego np   zaprawa do napraw betonu  KERABULID PRESTO 40  producent  KERAKOLL Polska Sp.zo.o.  Ul.Katowicka 128,  93-030 Rzgów

Zamawiający nie ogranicza uczciwej konkurencji i w przypadku podania w charakterystyce przedmiotu zamówienia danych wskazujących na pochodzenie, producenta itd. – dopuszcza składanie ofert równoważnych

..................................................

podpis Wykonawcy