Załącznik 3E

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać wykładzina przedstawiona w ofercie | Głęboko penetrujący grunt nazwa, rodzaj: Dyspersyjny środek gruntujący na bazie żywic syntetycznych o bardzo małej emisji lotnych związków organicznych producent …………………………. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | wymagane | # przedstawione przez Wykonawcę |
| 1 | Minimalny czas twardnienia | 2 godziny |  |
| 2 | Zużycie przygotowanego produktu | 100-200g/m2 |  |
| 3 | Temperatura przerabiania | od +5ºC do+35ºC |  |
| 4 | kolor | niebieski |  |
| 5 | Lepkość Brookfield’a (mPas) | 20 |  |
| 6 | Zakres stosowania | -do gruntowania podłoży gipsowych układaniem płytek ceramicznych - jako warstwa szczepna przy tynkach gipsowych nanoszonych agregatem -w celu zwiększenia przyczepności szpachlówek do podłoży cementowych lub anhydrytowych, gipsowych, asfaltowych, ceramicznych ceramicznych marmurowych -w celu wyregulowania chłonności podłoży cementowych cementowych gipsowych |  |
| 8 | pH | 8 |  |
| 9 | Ciężar objętościowy | 1,01 g/cm3 |  |
| 10 | Zawartość ciał stałych | 18% |  |

...................................................................

podpis Wykonawcy