Załącznik nr 9A

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać wykładzina przedstawiona w ofercie | ELASTYCZNE USZCZELNIENIE MINERALNE nazwa, rodzaj: Techniczny, dwuskładnikowy, elastyczny zestaw uszczelniający odpowiedni do zatrzymywania wody, przy dodatnim i ujemnym parciu, w betonowych konstrukcjach monolitycznych. producent ..................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | wymagane | # przedstawione przez Wykonawcę |
| 1 | Opis produktu | Gwarantuje wodoszczelność i ochronę wszystkich obiektów i instalacji wodnych zaprojektowanych w taki sposób, aby były odporne na agresję beztlenowców i kwaśnych wód gruntowych, na ścieranie powodowane przepływem wody, na stałe zanurzenie w wodzie oraz na magazynowanie wody pitnej. gwarantuje idealną wodoszczelność także przy wysokim parciu dodatnim i ujemnym dzięki swojej elastyczności, krystalizacji cząstek w przestrzeniach międzystrukturalnych i zwartej strukturze tworzących ją mikrokomponentów. |  |
| 2 | Przybliżona gęstość nasypowa | Składnik A=1,28kg/dm3 /B=1,01 kg/dm3 |  |
| 3 | Skład mineralogiczny kruszywa | Kryształy krzemianowo-węglanowe (składnik A) |  |
| 4 | Wydajność | ≈ 1,6 kg/m2 na mm grubości |  |
| 5 | Temperatura stosowania | od 5ºC od 35ºC |  |
| 6 | Lepkość | ≈ 150000 mPa · s, wirnik 96 RPM 5 |  |
| 7 | Wygląd | Składnik A jasna, sucha mieszanka / Składnik B biały lateks |  |
| 8 | Baza chemiczna | Wodna dyspersja kopolimerów (składnik B) |  |
| 9 | pH mieszanki | ≥ 12 |  |
| 10 | Min. grubość warstwy | ≥ 2 mm |  |
| 11 | Max. grubość pojedynczej warstwy | ≈ 3 mm |  |
| 12 | Max. grubość wykonywanej warstwy | ≤ 6 mm |  |
| 13 | Czas oczekiwania przed układaniem wykończenia | ≈ 24 h |  |
| 14 | Opakowanie | Składnik A worki 24 kg / Składnik B kanistry 8 kg |  |
| 15 | Odporność na ciśnienie wody: | ≥ 7 bar (warstwa 2 – 6 mm) |  |
| 16 | Przechowywanie wody pitnej | Odpowiedni |  |
| 17 | Przyczepność do betonu po 28 dniach | ≥ 1 N/mm2 |  |
| 18 | Odporność na ścieranie po 28 dniach | ≤ 2 g, tarcza H-22, ciężar 500 g, cykli 200 |  |

Uwaga :  informacyjnie  dostępna izolacja  spełniająca  oczekiwania zamawiającego np   dwuskładnikowy elastyczny zestaw uszczelniający  Idrobulid producent Kerakoll ul. Katowicka 128, 95-030 Rzgów

Zamawiający nie ogranicza uczciwej konkurencji i w przypadku podania w charakterystyce przedmiotu zamówienia danych wskazujących na pochodzenie, producenta itd. – dopuszcza składanie ofert równoważnych

...................................................................

podpis Wykonawcy