Załącznik nr 7A

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać wykładzina przedstawiona w ofercie | ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA NA ŚCIANY I PODŁOGI nazwa, rodzaj: zaprawa wyrównująca na bazie cementu , mrozoodporna, na powierzchnie ścian i sufitów. producent ..................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | wymagane | # przedstawione przez Wykonawcę |
| 1 | Opis produktu | Do miejscowego wyrównywania ścian i podłóg oraz wypełniania ubytków przed klejeniem płytek ceramicznych, wykonywaniem izolacji podpłytkowej lub gładzi, a także przed wylewaniem mas samopoziomujących. Do stosowania w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Mrozoodporność zaprawy umożliwia wykorzystanie jej także na zewnątrz. Wykonywanie warstwy jednorazowo w zakresie grubości od 3 do min 30 mm. |  |
| 2 | Zużycie | ok. 1,6kg/m2 na 1mm |  |
| 3 | Czas użycia | ok. 2 godzin |  |
| 4 | Reakcja na ogień | Klasa A1 fl |  |
| 5 | Gęstość objętościowa zaprawy | 1400 – 1570kg/m3 |  |
| 6 | Wytrzymałość na ściskanie | ≥ 20,0 N/mm2 |  |
| 7 | Przyczepność | ≥ 0,5 N/mm2 FP: A/B |  |

...................................................................

podpis Wykonawcy