Załącznik nr 1C

Akrylowa farba do ścian i sufitów w pomieszczeniach wewnętrznych, charakteryzująca się ograniczoną emisyjnością grupa M1, nie zawierającą rozpuszczalników.

Produkt nadaje się do zastosowania w obiektach, w budownictwie nowym oraz do prac renowacyjnych. Do stosowania w obiektach służby zdrowia.

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać wykładzina przedstawiona w ofercie | # FARBA EMULSYJNA nazwa, rodzaj.: Akrylowa farba do ścian i sufitów pomieszczeń wewnętrznych producent ..................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | wymagane | # przedstawione przez Wykonawcę |
| 1 | Zastosowanie: | Nakładanie na powierzchnie betonowe, szpachlowane, gipsowo-kartonowych, tynk i cegła. Produkt niepalny. |  |
| 2 | Parametry wg PN EN 13 300 | odporność na ścieranie na szorowanie: klasa 2 wg PN EN 13300; |  |
| 3 | Gęstość: | ok. 1,50g/ml |  |
| 5 | Zużycie (na warstwę) na podłożach gładkich | średnio od 7 do 9m2/l |  |
| 9 | Czas schnięcia w temp. +200 i wilgot. 65% | do 4 h |  |
| 10 | Kolor | biały ( z możliwością barwienia) |  |
| 11 | Sposób użycia | nanoszenie w jednej lub dwóch warstwach: pędzlem , wałkiem, metodą natrysku |  |
| 12 | Atest higieniczny (dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia) | wykazać dokumentem |  |
|  | Temperatura stosowania nie niższa niż: | +5ºC |  |

...................................................................

podpis Wykonawcy