Załącznik nr 1B

Parametry wymagane dla wykładzin jednowarstwowych jednorodnych rulonowych

| l.p. | Wyszczególnienie wymogów jakie ma spełniać wykładzina przedstawiona w ofercie | # Wykładzina elastyczna homogeniczna # nazwa, typ wykładziny: Gerflor symbioz producent: Gerflor polska sp. z o.o. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # PARAMETRY |  |
|  |  | Parametry, właściwości wymagane | # oferowane # przez Wykonawcę tak/nie # ( takie same lub korzystniejsze) |
|  | okres gwarancji | min. 15 lat |  |
|  | Waga PN-EN 430 | 2580 g/m2 |  |
|  | Długość rolki | 20mb |  |
|  | Certyfikat zgodności | EN 14041 |  |
|  | Klasyfikacja europejska PN-EN 685 | 34/43 |  |
|  | Klasowość K | K5 |  |
|  | Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień PN-EN 13501-1 | Bfl-s1 |  |
|  | Antyelektrostatyczność EN 1815 | <2kV |  |
|  | Opór elektryczny | ≤ . 10 9Ώ |  |
|  | Antypoślizgowość DIN 51130 | R9 |  |
|  | Rezystancja elektryczna PN-EN 1081 | ≤ . 10 9Ώ |  |
|  | Napięcie elektrostatyczne PN-EN1815 | ≤ 2kV |  |
| 13. | Grubość całkowita PN-EN 428 | 2,0 mm |  |
| 14. | Grubość warstwy użytkowej PN-EN 429 | 2,0 mm |  |
| 15. | Szerokość rulonu PN-EN 426 | 2,0 m |  |
| 16. | Odporność na ścieranie PN-EN 660-2 | ≤2 mm3 |  |
| 17. | Grupa ścieralności EN 649 | T |  |
| 18. | Wgniecenia resztkowe PN-EN 433 | 0,03mm |  |
| 19. | Stabilność wymiarów PN-EN 434 | ≤ 0,4 % |  |
| 20. | Właściwości akustyczne EN ISO 717-2 | 6 dB |  |
| 21. | Przewodność termiczna EN 12524 | 0,25 W/(m.K) |  |
| 22. | Zabezpieczenie powierzchniowe | EVERCARE |  |
| 23. | Odporność barw na światło EN 20 105-B02 stopni | 6 |  |
| 24. | Odporność chemiczna PN- EN 423 | Dobra |  |
| 25. | Emisja VOC - gazowych cząsteczek lotnych po 28 dniach ISO 16000-6 | <10 μg/ m3 |  |
| 26. | Odporność na mikroorganizmy DIN-EN ISO 846 –A/C | Tak |  |
| 27. | Dostępna ilość kolorów | Min. 25 kolorów |  |
| 28. | Estetyka wykładziny : wyklucza się wykładziny posiadające bardzo wyraźne efekty smugowe charakteryzujące się dużą różnicą odcieni. Wymagana Wykładzina bezkierunkowa | - Pr. potwierdzić spełnienie wymogów i - przedłożyć próbkę wykładziny o wym. 0,20 x 0,20 m |  |
| 29. | Wymagane zachowanie spajania wykładziny za pomocą systemowych sznurów spawalniczych po uprzednim frezowaniu krawędzi | Wg wskazań producenta, Pr. potwierdzić (tak/ nie ) |  |
| 30. | Instrukcja konserwacji, utrzymania w czystości wykładziny | wykazać dokumentem |  |

Parametry wzorowane na wykładzinie: Gerflor mipolam symbioz- Producent: Gerflor Polska sp. z. o.o.

..........................................................

podpis Wykonawcy