Załącznik nr 3B do SIWZ

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać wykładzina przedstawiona w ofercie | KLEJ KONTAKTOWY DO PROFILI nazwa, rodzaj: klej rozpuszczalnikowy o bardzo wysokiej wytrzymałości połączenia, przeznaczony do przyklejenia listew przypodłogowych, profili i wykładzin producent ..................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | wymagane | # przedstawione przez Wykonawcę |
| 1 | Możliwość wchodzenia/obciążenia: | Natychmiast |  |
| 2 | Zużycie: | 250-300g/m2 250-400g/m2 (przy dwukrotnym nakładaniu) |  |
| 3 | Temperatura obróbki: | min.10ºC |  |
| 4 | Zawartość opakowana: | 0,6 kg, 5 kg |  |
| 5 | Czas klejenia kontaktowego: | 2-3 godziny |  |
| 6 | Czas wstępnego odparowania: | 5-20 minut |  |
| 7 | Wytrzymałość końcowa: | po 2-3 dniach |  |
| 8 | Właściwości | Nadaje się m.in. do klejenia: ÷ Listew przypodłogowych, profili schodowych, listew wykończeniowych ÷ Także wykładzin elastycznych w rolkach i w płytkach, np. PCV/CV, linoleum, kauczuku, wykładzin, gumowych, korkowych oraz będących połączeniem korka i PCV (w ograniczonym stopniu do wykładzin polyolefinowych) ÷ Tylko na podłożach, wykładzinach i innych materiałach odpornych na działanie rozpuszczalników np. jastrychach, tynkach, betonie, tworzywach sztucznych, drewnie, metalu itp. ÷ Klej może być stosowany na wszystkich równych, wzgl. szpachlowanych podłożach, a także na starych wykładzinach i powłokach oraz powierzchniach metalowych. ÷ Nadaje się w przypadku stosowania na konstrukcjach z ogrzewaniem podłogowym oraz obciążania przez fotele biurowe na kółkach zgodne z norma DIN EN 12 529. ÷ normalne obciążenia w pomieszczeniach mieszkalnych, rzemieślniczych i przemysłowych |  |

Uwaga :  informacyjnie  dostępny klej  spełniający oczekiwania zamawiającego np.   klej kontaktowy do profili  UZIN GN 222  producent Uzin Polska Sp. z o.o ul. Jaworzyńska 287,  59-220  Legnica

Zamawiający nie ogranicza uczciwej konkurencji i w przypadku podania w charakterystyce przedmiotu zamówienia danych wskazujących na pochodzenie, producenta itd. – dopuszcza składanie ofert równoważnych

...................................................................

podpis Wykonawcy