Załącznik 1D

Parametry Wymagane dla glazury o wymiarach 20x20cm  w  monokolorach.

| Lp. | Parametry wymagane | Oferowany parametr (opis) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nasiąkliwość PN-ISO 10545-3, - 17% |  |
| 2 | Wytrzymałość na zginanie PN-ISO 10545-4, 19-24 N/mm2 |  |
| 3 | Siła łamania PN-ISO 10545-4, śr. 400N |  |
| 4 | Odporność termiczna PN-ISO 10545-9 -odporne |  |
| 5 | Odporność na pęknięcia włoskowate zgodnie z PN-ISO 10545-11 - odporne |  |
| 6 | Odporność na działanie środków chemicznych (AA-D) zgodnie z PN-ISO 10545-13, minimum klasa GA |  |
| 7 | Odporność na plamienie (1-3) PN-ISO 10545-14, klasa 5 |  |
| 8 | Odchylenia od kata prostego PN-ISO 10545-2. +/-0,25% |  |
| 9 | Odchylenie grubości PN-ISO 10545-2, +/-3% |  |
| 10 | Płaskość powierzchni PN-ISO 10545-2, +0,35/-0,l% |  |
| 11 | Odchylenia kata prostego PN-ISO 10545-2, +/- 15% |  |
| 12 | Krzywizna boków PN-ISO 10545-2, +/-0,25 |  |
| 13 | Jakość powierzchni PN-ISO 10545-2, 98% |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować glazurę o parametrach nie niższych niż podane.

...................................................................

podpis Wykonawcy