Załącznik nr 1A

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać wykładzina przedstawiona w ofercie | ZAPRAWA SAMOPOZIOMUJĄCA nazwa, rodzaj: Samoczynnie wygładzająca się zaprawa do wyrównywania podłożu w zakresie od 3-20mm oraz do wylewek posadzek. producent ..................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | wymagane | # przedstawione przez Wykonawcę |
| 1 | Opis produktu | jednoskładnikowa, masa samopoziomująca na spoiwie cementowym do wyrównywania, poziomowania i wylewania podłoży gr.3-20mm |  |
| 2 | Zakres stosowania | do wyrównywania stropów betonowych oraz podkładów cementowych i anhydrytowych pod posadzki z płytek ceramicznych i wszelkiego rodzaju wykładziny, np. dywanowe, korkowe, PCW, parkiety i panele podłogowe. Może być stosowana wewnątrz budynków. |  |
| 3 | Temperatura użycia (materiału i podłożą) | +5ºC do +25ºC |  |
| 7 | Zużycie | ok 1,6kg/m2 na 1mm |  |
| 8 | Czas utwardzania:* wchodzenie możliwe po możliwość układania wykładzin w zależności od grubości warstwy | ok. 4-5 godzinach ok. 1-3dni |  |
| 9 | Grubość warstwy | 3 do 20 mm |  |

...................................................................

podpis Wykonawcy