Załącznik nr 2C

Nie zawierająca rozpuszczalników organicznych, matowa lateksowa farba akrylowa do zastosowań w zakresie wnętrz. Klasa odporności na szorowanie na mokro 1 wg DIN-EN-13300. Nadaje się szczególnie do powierzchni narażonych na obciążenia i dających się łatwo czyścić. Charakteryzuje się ponadto odpornością na zabrudzenia. Do stosowania w obiektach służby zdrowia.

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać wykładzina przedstawiona w ofercie | # LATEKSOWA FARBA AKRYLOWA nazwa,rodzaj: Matowa lateksowa farba akrylowa do wnętrz producent ..................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | wymagane | # przedstawione przez Wykonawcę |
| 1 | Zastosowanie: | Do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Może być nakładana na drewno, beton, tynk, cegłę, płyty gipsowo-kartonowe |  |
| 2 | Zawartość substancji stałych: | ok. 40% obj. |  |
| 3 | Gęstość wg DIN 53217: | ok. 1,3 g/ml |  |
| 4 | Parametry wg DIN EN 13300: | odporność na szorowanie na mokro klasa 1 odpowiada odporności na ścieranie mechaniczne pomalowanej powierzchni dobra połysk: produkt matowy, kolor biały. Produkt zakwalifikowany do grupy M1 w zakresie emisyjności dla materiałów powierzchniowych. |  |
| 5 | Zużycie (na warstwę) gładkich zależności od powierzchni: | od 4 do 12m2/l |  |
| 6 | Czas schnięcia w temp. +20°C i wzgl. wilgotności powietrza 65%: | po 2-4 h |  |
| 7 | Kolorystyka: | kolor biały (z możliwością barwienia) |  |
| 8 | Sposób użycia: | nanoszenie pędzlem, wałkiem, metodą natrysku w jednej lub dwóch warstwach |  |
| 10 | Atest higieniczny PZH dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia | Wykazać dokumentami |  |
| 11 | Temperatura otoczenia nie niższa niż: | 5ºC |  |

...................................................................

podpis Wykonawcy