Załącznik 2F do SIWZ

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać wykładzina przedstawiona w ofercie | EXPRESS SILIKON SANITARNY nazwa, rodzaj: Elastyczny uszczelniacz silikonowy o utwardzaniu kwaśnym i szybkoutwardzalnej formule, zapewniającej wodoodporność już po dwóch godzinach producent …………………………. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | wymagane | # przedstawione przez Wykonawcę |

Dane techniczne:

| Podstawa: | Polisiloksan |
| --- | --- |
| Konsystencja: | Pasta |
| System utwardzania: | Polimeryzacja z udziałem wilgoci |
| Typ utwardzania | Kwaśny (acetoksy) |
| Czas tworzenia naskórka: | Ok. 8-10 minut (w zależności od warunków) |
| Szybkość twardnienia: | 5 mm/24 godz. (20°C/65 % RH.) |
| Twardość (wg Shore A): | 25 +/- 5 |
| Ciężar właściwy: | 1,035 g/cm3 (transp.) |
| Odporność termiczna: | od - 60°C do + 180°C |
| Temperatura aplikacji: | od +5°C do +30°C |
| Wydłużenie przy zerwaniu: | > 650% (DIN 53504) |
| Powrót elastyczny: | > 90% (ISO 7389) |
| Moduł elastyczności: | 0,3 N/mm2 (DIN 53504) |
| Maksymalne napięcie: | 1,0 N/mm2 (DIN 53504) |
| Dopuszczalne odkształcenie: | 25% |

...................................................................

podpis Wykonawcy