Załącznik nr 3B  do SIWZ

Parametry wymagane dla błyskawicznych posadzek cementowych 10-100mm

| l.p. | Wyszczególnienie wymogów jakie ma spełniać wykładzina przedstawiona w ofercie | # Błyskawiczna posadzka cementowa 10-100 mm # Nazwa materiału (należy podać): ........................................................... producent (należy podać) .............................................................. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # PARAMETRY |  |
|  |  | Parametry, właściwości wymagane | # oferowane # przez Wykonawcę tak/nie |
|  | Zastosowanie podkładu | - Do wykonywania bardzo szybko wiążących i wysychających podkładów pod posadzki: - związanych z podłożem betonowym, jastrychami cementowymi - na izolacjach z folii, papy, styropianu, wełny mineralnej - z ogrzewaniem wodnym - Do wykonania warstw dociskowych na : balkonach, tarasach, stropodachach -pozwala na układanie płytek po 24 h - Do wykonania posadzek cementowych w kotłowniach, piwnicach, garażach indywidualnych, pomieszczeniach gospodarczych - Stosowania w mieszkaniach, biurach, szpitalach, szkołach sklepach, kinach, itp. Obiektach użyteczności publicznej |  |
|  | Reakcja na ogień | A1fl |  |
|  | Wydzielanie substancji korozyjnych | Zaprawa cementowa (CT) |  |
|  | Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) | ≥35 N/mm2 (C35) |  |
|  | Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) | ≥ 6 N/mm2 (F6) |  |
|  | Proporcje mieszania | ok. 2,2-2,7 l wody na 25 kg |  |
|  | Zużycie materiału | Ok. 2,0 kg/m2 na każdy mm grubości |  |
|  | Czas zużycia | 0,5 h* |  |
|  | Grubość warstwy | - Podkłady związane 10-100 mm - Podkłady na izolacjach: 35-100mm - Podkłady w systemach ogrzewania: 60-100mm |  |
| 10. | Szybkość układania | ok.20 m2/h |  |
| 11. | Temperatura stosowania | Od +10°C do +30°C |  |
| 12. | Czas utwardzania | Dla ruchu pieszego: ok.8 h* |  |
| 13. | Układanie posadzek | po min. 24 h /dla płytek ceramicznych/ |  |
| 14. | Wyrób zgodny z PN-EN 13813 |  |  |
| 15. | Wymagane załączenie karty technicznej materiału | wykazać dokumentem |  |

niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy

* przy +20 °C i wilgotności względnej powietrza 65% /wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas/

....................................................

data, podpis upoważnionego

Przedstawiciela  Wykonawcy