Załącznik nr 3A do SIWZ

Parametry wymagane dla samopoziomującego podkładu podłogowego

| l.p. | Wyszczególnienie wymogów jakie ma spełniać wykładzina przedstawiona w ofercie | # Samopoziomujący podkład podłogowy wzmocniony włóknami # nazwa , typ podkładu (należy podać): ........................................................... producent (należy podać) .............................................................. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # PARAMETRY |  |
|  |  | Parametry, właściwości wymagane | # oferowane # przez Wykonawcę tak/nie |
|  | Zastosowanie podkładu | Do szybkiego wykonywania gładkich podkładów podłogowych na: - izolacjach z wełny mineralnej, styropianu - warstwie rozdzielającej z folii, papy, - na płytkach ceramicznych - na płytkach PVC, - lastriko, - podkładach anhydrytowych, magnezowatych, - płytkach ceramicznych, - na posadzkach z ogrzewaniem podłogowym, - na deskach, parkiecie |  |
|  | Możliwość pokrycia płytkami ceramicznymi, kamiennymi | Po 1 dniu |  |
|  | Możliwość pokrycia wykładzinami dywanowymi, PCV- | Po 3 dniach |  |
|  | Możliwość pokrycia parkietem, panelami | Po 7 dniach |  |
|  | Odporność | Na ruch mebli na kółkach |  |
|  | Reakcja na ogień | A2fl-s1 |  |
|  | Wydzielanie substancji korozyjnych | Zaprawa cementowa (CT) |  |
|  | Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) | ≥ 30 N/mm2 (C30) |  |
|  | Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) | ≥ 7 N/mm2 (F7) |  |
|  | Zużycie materiału | ok. 1,7 kg/m2 na każdy 1mm grubości |  |
|  | Rozpływalność | 190-250 mm ( pierścień 68x35mm) |  |
| 12. | Czas zużycia | 15-20 min* |  |
| 13. | Grubość warstwy | 2-50 mm |  |
| 14. | Szybkość układania | - pompą: do 200 m2/h - ręcznie: do 50 m2/h |  |
| 15. | Temperatura stosowania | Od +10°C do +25°C |  |
| 16. | Czas utwardzania | Dla ruchu pieszego: 2-4 h* |  |
| 17. | Wyrób zgodny z PN-EN 13813 |  |  |
| 18. | Wymagane załączenie karty technicznej materiału | wykazać dokumentem |  |

niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy

* przy +20 °C i wilgotności względnej powietrza 65% /wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas/

......................................................

data,  podpis upoważnionego

Przedstawiciela  Wykonawcy