Załącznik nr 3 do SIWZ

Parametry podstawowe wymagane dla wykładziny heterogenicznej rulonowej

| l.p. | Wyszczególnienie wymogów jakie ma spełniać wykładzina przedstawiona w ofercie | # Wykładzina heterogeniczna # nazwa, typ wykładziny (należy podać): ........................................................................................... producent (należy podać): ........................................ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # PARAMETRY |  |
|  |  | Parametry, właściwości wymagane | # oferowane # przez Wykonawcę tak/nie |
|  | Okres gwarancji | min. 10 lat |  |
|  | Grubość całkowita EN 428 | 2,00 mm |  |
|  | Grubość warstwy ścieralnej EN 429 | 0,70-1,00 mm |  |
|  | Waga EN 430 | 2580-3100 g/m2 |  |
|  | Szerokość rolki EN 426 | 200 cm |  |
|  | Długość rolki EN 426 | 20-25 mb |  |
|  | Klasyfikacja europejska EN 685 | 34-43 |  |
|  | Klasa ogniowa EN 13501-1 | Bfl-s1 |  |
|  | Antyelektrostatyczność EN 1815 | < 2 kV |  |
|  | Antypoślizgowość: test rampy z olejem DIN 51 130 | R9-R10 |  |
|  | Odporność na ścieranie EN 660.2 | ≤ 2,00 mm3 |  |
|  | Grupa ścieralności EN 649 | T |  |
| 14. | Stabilność wymiarowa EN 434 | 0,10-0,40 % |  |
| 15. | Wgniecenia resztkowe (wymagane) EN 433 | 0,05-0,10 mm |  |
| 16. | Wgniecenia resztkowe (pomiar) | 0,02-0,03 mm |  |
| 17. | Właściwości akustyczne EN ISO 717-2 | 8 dB |  |
| 18. | Przewodność termiczna EN 12524 [W(mK)] lub EN 12677 [m2K/W] | 0,25 W(mK) 0,03 m2K/W |  |
| 19. | Odporność barw na światło EN 20 105-B02 | ≥ 6 stopni |  |
| 20. | Test krzesła castor (typ W) EN 425 | brak uszkodzeń |  |
| 21. | Odporność chemiczna EN 423 | dobra |  |
| 22. | Zabezpieczenie powierzchniowe | Tak/ nazwa powłoki |  |
| 23. | Emisja gazowych cząstek lotnych VOC po 28 dniach ISO 16000-6 | <10 µg/m3 |  |
| 24. | Certyfikacja zgodności EN 14041 | TAK |  |
| 25. | Dostępne kolory | min. 95 |  |
| 26. | Deklaracja właściwości użytkowych | Wykazać dokumentem |  |
| 27. | Wymagane zachowanie spajania wykładziny za pomocą systemowych sznurów spawalniczych po uprzednim frezowaniu krawędzi | Wg wskazań producenta, Pr. potwierdzić (tak/ nie ) |  |
| 28. | Potwierdzenie ,że wykładzina jest przeznaczona do stosowania w obiektach użyteczności publicznej i służby zdrowia | wykazać dokumentem |  |

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy

.................................................

data podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy				 podpis Wykonawcy