Załącznik nr 1A do SIWZ                             Pakiet nr 1 poz. nr 1

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać zaprawa przedstawiona w ofercie | ZAPRAWA SAMOPOZIOMUJĄCA nazwa, rodzaj: Samoczynnie wygładzająca się zaprawa do wyrównywania podłoża w zakresie od 2-20 mm oraz do wylewek posadzek. Producent: ........................................................................................ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| 1. | Opis produktu | jednoskładnikowa, masa samopoziomująca na spoiwie cementowym do wyrównywania, poziomowania i wylewania podłoży gr. 2-20 mm |  |
| 2. | Zakres stosowania | do wyrównywania stropów betonowych oraz podkładów cementowych i anhydrytowych pod posadzki z płytek ceramicznych i wszelkiego rodzaju wykładziny, np. dywanowe, korkowe, PCV, parkiety i panele podłogowe. Może być stosowana wewnątrz budynków. |  |
| 3. | Temperatura użycia (materiału i podłoża) | +5ºC do +25ºC |  |
| 4. | Zużycie | ok 1,6 kg/m2 na 1mm |  |
| 5. | Wytrzymałość na ściskanie | około 30 Mpa |  |
| 6. | Czas utwardzania: - wchodzenie możliwe po - możliwość układania wykładzin w zależności od grubości warstwy - możliwość układania płytek | ok. 4-5 godzinach ok. 48 godzin ok. 24 godzin |  |
| 7. | Grubość warstwy | 2 do 20 mm |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 1B do SIWZ SIWZ                  Pakiet nr 1 poz. 2

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać klej przedstawiony w ofercie | # KLEJ DO OKŁADZIN CERAMICZNYCH Klej do układania płytek na powierzchniach poziomych i pionowych, wewnątrz i na zewnątrz. Brak spływu. nazwa, rodzaj: klej do wszystkich okładzin ceramicznych do stosowania wewnątrz i na zewnątrz Producent: ................................................................................. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| 1. | Wydajność | 2,5-5 kg/m2 |  |
| 2. | Temperatura stosowania | +5ºC do +25ºC |  |
| 3. | Temperatura eksploatacji min. | -30ºC do +70ºC |  |
| 4. | Czas gotowości do pracy | do 2 godzin |  |
| 5. | Spływ wg PN-EN 12004 | ≤ 0,5 mm |  |
| 6. | Czas utwardzania: - ruch pieszy - możliwość spoinowania po - oddanie do użytku | ok. 24 godzinach 24 godz. ok. 7 dni |  |
| 7. | Grubość warstwy kleju do | 10-15 mm |  |
| 8. | Zgodność C1 siła klejenia | ≥ 0,5N/nn2 |  |
| 9. | Gęstość nasypowa | od 1,40 kg/dm3 |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 1C do SIWZ                             Pakiet nr 1 poz. nr 3

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać klej przedstawiony w ofercie | # ELASTYCZNY KLEJ DO OKŁADZIN CERAMICZNYCH nazwa, rodzaj: elastyczny klej do wszystkich okładzin ceramicznych, brak spływu. Producent: ................................................................................. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| 1. | Gęstość nasypowa | ok. 1,20-1,35 kg/dm3 |  |
| 2. | Zużycie | 2,5-5 kg/m2 |  |
| 3. | Temperatura użycia (materiału i podłoża) | +5ºC do +25ºC |  |
| 4. | Zgodność siły klejącej C2 | ≥ 1,0N/mm2 |  |
| 5. | Czas utwardzania: - możliwość spoinowania po | ok. 24 godzinach |  |
| 6. | Odporność na temperaturę | od -30ºC do +70ºC |  |
| 7. | Grubość warstwy kleju do min. | 10-12 mm |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 1D do SIWZ                                Pakiet nr 1 poz. nr 4

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać zaprawa przedstawiona w ofercie | ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA nazwa, rodzaj: szybko twardniejąca masa posadzkowa w zakresie 10mm-80mm grubości warstwy Producent: ........................................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| 1. | Opis produktu | jednoskładnikowa, szybko twardniejąca masa posadzkowa do podkładów podłogowych grubości 10-80mm |  |
| 2. | Zakres stosowania | do wewnątrz i do zewnątrz można stosować jako ostateczną warstwę, lub układać płytki ceramiczne, parkiet, posadzki żywiczne, wylewki samopoziomujące |  |
| 3. | Temperatura użycia (materiału i podłoża) | +5ºC do +25ºC |  |
| 4. | Czas zużycia | do 40 minut |  |
| 5. | Zużycie | 2,0 kg/m2 na 1mm |  |
| 6. | Czas utwardzania: - wchodzenie możliwe po - możliwość wklejenia płytek po - pełne obciążenie możliwe po | ok. 3 godzinach ok. 24 godzinach ok. 3 dniach |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 1E do SIWZ                          Pakiet nr 1 poz. nr 5

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać zaprawa przedstawiona w ofercie | ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA NA ŚCIANY I SUFITY nazwa, rodzaj: tynk gipsowy wewnętrzny jednowarstwowy na powierzchnie ścian i sufitów. Producent: .................................................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| 1. | Opis produktu | jednoskładnikowy, tynk gipsowy na ściany i sufity grubość warstwy od 8 mm do 50 mm |  |
| 2. | Wydajność | 100 kg=125lzaprawy |  |
| 3. | Wytrzymałość na zginanie | ≥1,0 N/mm2 |  |
| 4. | Wytrzymałość na ściskanie | ≥2,0N/mm2 |  |
| 5. | Zakres stosowania | do wewnątrz |  |
| 6. | Temperatura użycia | +5ºC do +25ºC |  |
| 7. | Ciężar nasypowy | ok. 860 kg/m2 |  |
| 8. | Zużycie | 0,8kg/m2 na 1mm |  |
| 9. | Czas schnięcia | ok. 14 dni |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 1F do SIWZ                                Pakiet nr 1 poz. nr 6

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać masa szpachlowa przedstawiona w ofercie | BIAŁA UNIWERSALNA MASA SZPACHLOWA DO WYKONYWANIA GŁADZI GIPSOWYCH I NAPRAW POWIERZCHNI nazwa, rodzaj: biała uniwersalna masa szpachlowa wzmocniona polimerami do wykonywania gładzi gipsowych i napraw powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniach wewnętrznych Producent: .................................................................................. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| 1. | Gęstość zaprawy w stanie suchym | ok. 1,1g/cm3 |  |
| 2. | Zużycie | 1 kg/m2 na gr. 1mm |  |
| 3. | Temperatura użycia (materiału i podłoża) | +5ºC do +25ºC |  |
| 4. | Czas dojrzewania | 5 minut |  |
| 5. | Proporcje mieszanki woda/ zaprawa | 0,30-0,34l/1kg |  |
| 6. | Czas użycia | do 1,5 godziny |  |
| 7. | Czas otwarty | ok.15 minut |  |
| 8. | Przyczepność | min. 0,5 MPa |  |
| 9. | Grubość max jednej warstwy | ok. 2 mm |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 1G do SIWZ                             Pakiet nr 1 poz. nr 7

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać zaprawa przedstawiona w ofercie | ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA NA ŚCIANY I PODŁOGI nazwa, rodzaj: zaprawa wyrównująca na bazie cementu , mrozoodporna, na powierzchnie ścian i sufitów Producent: ........................................................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| 1. | Opis produktu | Do miejscowego wyrównywania ścian i podłóg oraz wypełniania ubytków przed klejeniem płytek ceramicznych, wykonywaniem izolacji podpłytkowej lub gładzi, a także przed wylewaniem mas samopoziomujących. Do stosowania w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Mrozoodporność zaprawy umożliwia wykorzystanie jej także na zewnątrz. Wykonywanie warstwy jednorazowo w zakresie grubości od 3 do min. 30 mm. |  |
| 2. | Zużycie | ok. 1,6 kg/m2 na 1mm |  |
| 3. | Czas użycia | ok. 2 godzin |  |
| 4. | Reakcja na ogień | Klasa A1 fl |  |
| 5. | Gęstość objętościowa zaprawy | 1400 – 1570kg/m3 |  |
| 6. | Wytrzymałość na ściskanie | ≥ 20,0 N/mm2 |  |
| 7. | Przyczepność | ≥ 0,5 N/mm2 FP: A/B |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 1H do SIWZ                                      Pakiet nr 1 poz. nr 16

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać zaprawa przedstawiona w ofercie | # ZAPRAWA DO NAPRAW BETONU nazwa, rodzaj: uszlachetniona tworzywem sztucznym, wzmacniana włóknami zaprawa lekka do strukturalnych napraw betonu Producent: .............................................................................. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| 1. | Wygląd | proszek |  |
| 2. | Zużycie | ok. 17,5 kg/m2 na 1 cm grubości warstwy |  |
| 3. | Największa frakcja ziarna | 0-0,5 mm |  |
| 4. | Grubość warstwy | min. 2 mm - 40 mm |  |
| 5. | Gęstość nasypowa | ok. 1,4 kg /dm3 |  |
| 6. | Temperatura stosowania | +5ºC do +25ºC |  |
| 7. | Czas użycia (temp. podłoża i otoczenia między +50 i +350 C) | 20 – 40 minut |  |
| 8. | Wytrzymałość na ściskanie (EN 12190) | po 1 dniu > 8 N/mm2 po 7 dn. > 18 N/mm2 po 28 dn. > 30 N/mm2 |  |
| 9. | Wytrzymałość na odrywanie (EN 1542) po 28 dniach | > 1,5 N/mm2 |  |
| 10. | Nakładanie zaprawy | ręcznie metodą szpachlowania przy użyciu kielnią |  |
| 11. | Atest higieniczny PZH dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia | wykazać dokument |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 1I do SIWZ                           Pakiet nr 1 poz. nr 27

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać uszczelnienie przedstawione w ofercie | ELASTYCZNE USZCZELNIENIE MINERALNE nazwa, rodzaj: Techniczny, dwuskładnikowy, elastyczny zestaw uszczelniający odpowiedni do zatrzymywania wody, przy dodatnim i ujemnym parciu, w betonowych konstrukcjach monolitycznych. Producent: ...................................................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| 1. | Opis produktu | Gwarantuje wodoszczelność i ochronę wszystkich obiektów i instalacji wodnych zaprojektowanych w taki sposób, aby były odporne na agresję beztlenowców i kwaśnych wód gruntowych, na ścieranie powodowane przepływem wody, na stałe zanurzenie w wodzie oraz na magazynowanie wody pitnej. Gwarantuje idealną wodoszczelność także przy wysokim parciu dodatnim i ujemnym dzięki swojej elastyczności, krystalizacji cząstek w przestrzeniach międzystrukturalnych i zwartej strukturze tworzących ją mikrokomponentów. |  |
| 2. | Przybliżona gęstość nasypowa | Składnik A=1,28kg/dm3 /B=1,01 kg/dm3 |  |
| 3. | Skład mineralogiczny kruszywa | Kryształy krzemianowo-węglanowe (składnik A) |  |
| 4. | Wydajność | ≈ 1,6 kg/m2 na mm grubości |  |
| 5. | Temperatura stosowania | od 5ºC od 35ºC |  |
| 6. | Lepkość | ≈ 150000 mPa · s, wirnik 96 RPM 5 |  |
| 7. | Wygląd | Składnik A jasna, sucha mieszanka / Składnik B biały lateks |  |
| 8. | Baza chemiczna | Wodna dyspersja kopolimerów (składnik B) |  |
| 9. | pH mieszanki | ≥ 12 |  |
| 10. | Min. grubość warstwy | ≥ 2 mm |  |
| 11. | Max. grubość pojedynczej warstwy | ≈ 3 mm |  |
| 12. | Max. grubość wykonywanej warstwy | ≤ 6 mm |  |
| 13. | Czas oczekiwania przed układaniem wykończenia | ≈ 24 h |  |
| 14. | Opakowanie | Składnik A worki 24 kg / Składnik B kanistry 8 kg |  |
| 15. | Odporność na ciśnienie wody | ≥ 7 bar (warstwa 2 – 6 mm) |  |
| 16. | Przechowywanie wody pitnej | Odpowiedni |  |
| 17. | Przyczepność do betonu po 28 dniach | ≥ 1 N/mm2 |  |
| 18. | Odporność na ścieranie po 28 dniach | ≤ 2 g, tarcza H-22, ciężar 500 g, cykli 200 |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy