Załącznik nr 2A do SIWZ                    Pakiet nr 2 poz. nr 2

| L.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać wykładzina przedstawiona w ofercie | # WYKŁADZINA ELASTYCZNA HOMOGENICZNA # nazwa, typ wykładziny: …………………………………….. Producent: …………………………………………………. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| 1. | Okres gwarancji | min. 10 lat |  |
| 2. | Waga PN-EN 430 | 2580 g/m2 |  |
| 3. | Długość rolki | 20mb |  |
| 4. | Certyfikat zgodności | EN 14041 |  |
| 5. | Klasyfikacja europejska PN-EN 685 | 34/43 |  |
| 6. | Klasowość K | K5 |  |
| 7. | Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień PN-EN 13501-1 | Bfl-s1 |  |
| 8. | Antyelektrostatyczność EN 1815 | <2kV |  |
| 9. | Opór elektryczny | ≤ . 10 9Ώ |  |
| 10. | Antypoślizgowość DIN 51130 | R9 |  |
| 11. | Rezystancja elektryczna PN-EN 1081 | ≤ . 10 9Ώ |  |
| 12. | Napięcie elektrostatyczne PN-EN1815 | ≤ 2kV |  |
| 13. | Grubość całkowita PN-EN 428 | 2,0 mm |  |
| 14. | Grubość warstwy użytkowej PN-EN 429 | 2,0 mm |  |
| 15. | Szerokość rulonu PN-EN 426 | 2,0 m |  |
| 16. | Odporność na ścieranie PN-EN 660-2 | ≤2 mm3 |  |
| 17. | Grupa ścieralności EN 649 | T |  |
| 18. | Wgniecenia resztkowe PN-EN 433 | 0,03 mm |  |
| 19. | Stabilność wymiarów PN-EN 434 | ≤ 0,4 % |  |
| 20. | Właściwości akustyczne EN ISO 717-2 | 6 dB |  |
| 21. | Przewodność termiczna EN 12524 | 0,25 W/(m.K) |  |
| 22. | Zabezpieczenie powierzchniowe | EVERCARE |  |
| 23. | Odporność barw na światło EN 20 105-B02 stopni | 6 |  |
| 24. | Odporność chemiczna PN- EN 423 | Dobra |  |
| 25. | Emisja VOC - gazowych cząsteczek lotnych po 28 dniach ISO 16000-6 | <10 μg/ m3 |  |
| 26. | Odporność na mikroorganizmy DIN-EN ISO 846 –A/C | Tak |  |
| 27. | Dostępna ilość kolorów | min. 25 kolorów |  |
| 28. | Estetyka wykładziny : wyklucza się wykładziny posiadające bardzo wyraźne efekty smugowe charakteryzujące się dużą różnicą odcieni. Wymagana wykładzina bezkierunkowa | Należy potwierdzić spełnienie wymogów i przedłożyć próbkę wykładziny o wym. 0,20 x 0,20 m |  |
| 29. | Wymagane zachowanie spajania wykładziny za pomocą systemowych sznurów spawalniczych po uprzednim frezowaniu krawędzi | Wg wskazań producenta Potwierdzić (tak/ nie) |  |
| 30. | Instrukcja konserwacji, utrzymania w czystości wykładziny | wykazać dokument |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2B do SIWZ                 Pakiet nr 2 poz. nr 4

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać klej przedstawiony w ofercie | KLEJ DYSPERSYJNY DO WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH nazwa, rodzaj: Klej na bazie kopolimerów akrylowych wypełniacze mineralne w dyspersji wodnej Producent: ..................................................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| 1. | Przechowywanie | 12 miesięcy |  |
| 2. | Zużycie: | 300-450g/m2 |  |
| 3. | Temperatura na podłożu | min 15ºC |  |
| 4. | Gęstość objętościowa | min.1,40g/cm3 |  |
| 5. | Czas otwarty | 10-15minut |  |
| 6. | Właściwości fizykochemiczne | -postać pasta -temperatura zapłonu preparat nie jest palny |  |
| 7. | Czas użytkowania | ok. 30 - 35 minut |  |
| 8. | Pełne obciążenie | po 24 - 48 godzinach |  |
| 9. | Właściwości | bezrozpuszczalnikowy -dla tekstylnych i elastycznych wykładzin podłogowych - nadaje się pod meble na kółkach/ rolkach -przystosowany do ogrzewania podłogowego -do klejenia wykładzin PCV, CV w rolkach lub płytkach, wykładzin tekstylnych i tekstylnych na spodzie z lateksu, PCV i CV. |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2C do SIWZ              Pakiet nr 2 poz. nr 5

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać wykładzina przedstawiona w ofercie | KLEJ KONTAKTOWY DO PROFILI nazwa, rodzaj: klej rozpuszczalnikowy o bardzo wysokiej wytrzymałości połączenia, przeznaczony do przyklejenia listew przypodłogowych, profili i wykładzin Producent: ............................................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| 1. | Możliwość wchodzenia/ obciążenia | natychmiast |  |
| 2. | Zużycie | 250-300g/m2 250-400g/m2 (przy dwukrotnym nakładaniu) |  |
| 3. | Temperatura obróbki | min.10ºC |  |
| 4. | Zawartość opakowana | 0,6 kg, 5 kg |  |
| 5. | Czas klejenia kontaktowego | 2-3 godziny |  |
| 6. | Czas wstępnego odparowania | 5-20 minut |  |
| 7. | Wytrzymałość końcowa | po 2-3 dniach |  |
| 8. | Właściwości | Nadaje się m.in. do klejenia: - Listew przypodłogowych, profili schodowych, listew wykończeniowych - Także wykładzin elastycznych w rolkach i w płytkach, np. PCV/CV, linoleum, kauczuku, wykładzin, gumowych, korkowych oraz będących połączeniem korka i PCV (w ograniczonym stopniu do wykładzin polyolefinowych) - Tylko na podłożach, wykładzinach i innych materiałach odpornych na działanie rozpuszczalników np. jastrychach, tynkach, betonie, tworzywach sztucznych, drewnie, metalu itp. - Klej może być stosowany na wszystkich równych, wzgl. szpachlowanych podłożach, a także na starych wykładzinach i powłokach oraz powierzchniach metalowych. - Nadaje się w przypadku stosowania na konstrukcjach z ogrzewaniem podłogowym oraz obciążania przez fotele biurowe na kółkach zgodne z norma DIN EN 12 529. - normalne obciążenia w pomieszczeniach mieszkalnych, rzemieślniczych i przemysłowych |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2D do SIWZ              Pakiet nr 2 poz. nr 6

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać grunt przedstawiony w ofercie | GŁĘBOKO PENETRUJĄCY GRUNT nazwa, rodzaj: Dyspersyjny środek gruntujący na bazie żywic syntetycznych bardzo małej emisji lotnych związków organicznych Producent: ………………………………..……………………. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| 1. | Czas schnięcia | ok. 2 godziny |  |
| 2. | Zużycie | 0,1-0,5l/m2 |  |
| 3. | Temperatura przerabiania | od +5ºC do+25ºC |  |
| 4. | Kolor | biały |  |
| 5. | Gęstość | ok. 1,0 kg/dm3 |  |
| 6. | Zakres stosowania | służy do gruntowania podłoży (ścian, podłóg, sufi tów) wewnątrz i na zewnątrz budynków przed mocowaniem płytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, mocowaniem wykładzin podłogowych, tapetowaniem, szpachlowaniem, malowaniem czy mocowaniem płyt izolacji termicznej. Grunt nie zawiera rozpuszczalnika. Stosowanie Gruntu szczególnie zalecane jest na podłoża gipsowe, anhydrytowe i gazobetonowe. Jest on odpowiedni także do gruntowania płyt wiórowych i nieimpregnowanych płyt gipsowo-kartonowych. |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy