Załącznik nr 2A do SIWZ                    Pakiet nr 2 poz. nr 2

| L.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać wykładzina przedstawiona w ofercie | # WYKŁADZINA HETEROGENICZNA # nazwa, typ wykładziny (należy podać): …………………………. …………………………………………………………………... Producent (należy podać): ……………………………………… |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| 1. | Okres gwarancji | min. 10 lat |  |
| 2. | Grubość całkowita EN 428 | 2,00 mm |  |
| 3. | Grubość warstwy ścieralnej EN 429 | 0,70-1,00 mm |  |
| 4. | Waga EN 430 | 2580-3100 g/m2 |  |
| 5. | Szerokość rolki EN 426 | 200 cm |  |
| 6. | Długość rolki EN 426 | 20-25 mb |  |
| 7. | Klasyfikacja europejska EN 685 | 34-43 |  |
| 8. | Klasa ogniowa EN 13501-1 | Bfl-s1 |  |
| 9. | Antyelektrostatyczność EN 1815 | <2 kV |  |
| 10. | Antypoślizgowość: test rampy z olejem DIN 51130 | R9-R10 |  |
| 11. | Odporność na ścieranie EN 660.2 | ≤2,00 mm3 |  |
| 12. | Grupa ścieralności EN 649 | T |  |
| 13. | Stabilność wymiarowa EN 434 | 0,10-0,40 % |  |
| 14. | Wgniecenia resztkowe (wymagane) EN 433 | 0,05-0,10 mm |  |
| 15. | Wgniecenia resztkowe (pomiar) | 0,02-0,03 mm |  |
| 16. | Właściwości akustyczne EN ISO 717-2 | 8 dB |  |
| 17. | Przewodność termiczna: EN 12524 [W(mK)] lub EN 12677 [m2K/W] | 0,25 W/(mK) lub 0,03 m2 K/W |  |
| 18. | Odporność barw na światło EN 20 105-B02 | ≥6 stopni |  |
| 19. | Test krzesła castor (typ W) EN 425 | brak uszkodzeń |  |
| 20. | Odporność chemiczna EN 423 | dobra |  |
| 21. | Zabezpieczenie powierzchniowe | Tak/ nazwa powłoki |  |
| 22. | Emisja gazowych cząsteczek lotnych VOC po 28 dniach ISO 16000-6 | <10 μg/ m3 |  |
| 23. | Certyfikacja zgodności EN 14041 | Tak |  |
| 24. | Dostępna ilość kolorów | min. 95 kolorów |  |
| 25. | Estetyka wykładziny : wyklucza się wykładziny posiadające bardzo wyraźne efekty smugowe charakteryzujące się dużą różnicą odcieni. Wymagana wykładzina bezkierunkowa | Należy potwierdzić spełnienie wymogów i przedłożyć próbkę wykładziny o wym. 0,20 x 0,20 m |  |
| 26. | Deklaracja właściwości użytkowych | Wykazać dokument |  |
| 27. | Wymagane zachowanie spajania wykładziny za pomocą systemowych sznurów spawalniczych po uprzednim frezowaniu krawędzi | Wg wskazań producenta Potwierdzić (tak/ nie) |  |
| 28. | Potwierdzenie, że wykładzina jest przeznaczona do stosowania w obiektach użyteczności publicznej i służby zdrowia | wykazać dokument |  |
| 29. | Instrukcja konserwacji, utrzymania w czystości wykładziny | wykazać dokument |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2B do SIWZ                 Pakiet nr 2 poz. nr 4

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać klej przedstawiony w ofercie | KLEJ DYSPERSYJNY DO WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH nazwa, rodzaj: Klej na bazie kopolimerów akrylowych wypełniacze mineralne w dyspersji wodnej Producent: ..................................................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| 1. | Przechowywanie | 12 miesięcy |  |
| 2. | Zużycie: | 300-450g/m2 |  |
| 3. | Temperatura na podłożu | min 15ºC |  |
| 4. | Gęstość objętościowa | min.1,40g/cm3 |  |
| 5. | Czas otwarty | 10-15minut |  |
| 6. | Właściwości fizykochemiczne | -postać pasta -temperatura zapłonu preparat nie jest palny |  |
| 7. | Czas użytkowania | ok. 30 - 35 minut |  |
| 8. | Pełne obciążenie | po 24 - 48 godzinach |  |
| 9. | Właściwości | bezrozpuszczalnikowy -dla tekstylnych i elastycznych wykładzin podłogowych - nadaje się pod meble na kółkach/ rolkach -przystosowany do ogrzewania podłogowego -do klejenia wykładzin PCV, CV w rolkach lub płytkach, wykładzin tekstylnych i tekstylnych na spodzie z lateksu, PCV i CV. |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2C do SIWZ              Pakiet nr 2 poz. nr 5

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać wykładzina przedstawiona w ofercie | KLEJ KONTAKTOWY DO PROFILI nazwa, rodzaj: klej rozpuszczalnikowy o bardzo wysokiej wytrzymałości połączenia, przeznaczony do przyklejenia listew przypodłogowych, profili i wykładzin Producent: ............................................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| 1. | Możliwość wchodzenia/ obciążenia | natychmiast |  |
| 2. | Zużycie | 250-300g/m2 250-400g/m2 (przy dwukrotnym nakładaniu) |  |
| 3. | Temperatura obróbki | min.10ºC |  |
| 4. | Zawartość opakowana | 0,6 kg, 5 kg |  |
| 5. | Czas klejenia kontaktowego | 2-3 godziny |  |
| 6. | Czas wstępnego odparowania | 5-20 minut |  |
| 7. | Wytrzymałość końcowa | po 2-3 dniach |  |
| 8. | Właściwości | Nadaje się m.in. do klejenia: - Listew przypodłogowych, profili schodowych, listew wykończeniowych - Także wykładzin elastycznych w rolkach i w płytkach, np. PCV/CV, linoleum, kauczuku, wykładzin, gumowych, korkowych oraz będących połączeniem korka i PCV (w ograniczonym stopniu do wykładzin polyolefinowych) - Tylko na podłożach, wykładzinach i innych materiałach odpornych na działanie rozpuszczalników np. jastrychach, tynkach, betonie, tworzywach sztucznych, drewnie, metalu itp. - Klej może być stosowany na wszystkich równych, wzgl. szpachlowanych podłożach, a także na starych wykładzinach i powłokach oraz powierzchniach metalowych. - Nadaje się w przypadku stosowania na konstrukcjach z ogrzewaniem podłogowym oraz obciążania przez fotele biurowe na kółkach zgodne z norma DIN EN 12 529. - normalne obciążenia w pomieszczeniach mieszkalnych, rzemieślniczych i przemysłowych |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2D do SIWZ              Pakiet nr 2 poz. nr 6

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać grunt przedstawiony w ofercie | GŁĘBOKO PENETRUJĄCY GRUNT nazwa, rodzaj: Dyspersyjny środek gruntujący na bazie żywic syntetycznych bardzo małej emisji lotnych związków organicznych Producent: ………………………………..……………………. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| 1. | Czas schnięcia | ok. 2 godziny |  |
| 2. | Zużycie | 0,1-0,5 l/m2 |  |
| 3. | Temperatura przerabiania | od +5ºC do +25ºC |  |
| 4. | Kolor | biały lub niebieski |  |
| 5. | Gęstość | ok. 1,0 kg/dm3 |  |
| 6. | Zakres stosowania | służy do gruntowania podłoży (ścian, podłóg, sufi tów) wewnątrz i na zewnątrz budynków przed mocowaniem płytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, mocowaniem wykładzin podłogowych, tapetowaniem, szpachlowaniem, malowaniem czy mocowaniem płyt izolacji termicznej. Grunt nie zawiera rozpuszczalnika. Stosowanie Gruntu szczególnie zalecane jest na podłoża gipsowe, anhydrytowe i gazobetonowe. Jest on odpowiedni także do gruntowania płyt wiórowych i nieimpregnowanych płyt gipsowo-kartonowych. |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy