Załącznik 10 F do zaproszenia-wymagane parametry dla pakietu nr 7

Elastyczny uszczelniacz wyprodukowany na bazie silanizowanego akrylu.

Zawiera środki grzybobójcze, a.po utwardzeniu nadaje się do malowania.

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać silikon akrylowy przedstawiony w ofercie | Silikon akrylowy nazwa, rodzaj: producent …………………………. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # oferowane przez Wykonawcę tak /nie # (takie same lub korzystniejsze) |
| 1 | Konsystencja | pasta |  |
| 2 | Skład | modyfikowana silanizowana dyspersja wodna polimeru kwasu akrylowego |  |
| 3 | Kolor | biały |  |
| 4 | Zawartość składników stałych | do 25 min |  |
| 5 | Ciężar właściwy | 1,28+0,02 g/m3 |  |
| 6 | Tempo utwardzania | 2,0 mm/24 h, (zależnie od grubości spoiny, temperatury otoczenia i.wilgotności powietrza |  |
| 7 | Zakres stosowania |  uszczelnienia w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności (m.in. narożników płytek ceramicznych, umywalek, wanien, kabin prysznicowych)  połączenia płyt g-k  wypełnianie ubytków w ścianach i sufitach  uszczelnianie drzwi, okien, parapetów, balustrad  fugowanie  łączenie elementów poddanych małym naprężeniom  uszczelnianie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych |  |
| 8 | Temperatura stosowania | od +5°C do +40°C |  |
| 9 | Odporność temperaturowa | od -25°C do +80°C |  |
| 10 | Przystosowanie do ruchu | 12,50% |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane. Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 10 F do zaproszenia –wymagane parametry do pakietu nr 6

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać expres silikon sanitarny przedstawiony w ofercie |  | EXPRESS SILIKON SANITARNY nazwa, rodzaj: Elastyczny uszczelniacz silikonowy o utwardzaniu kwaśnym i szybkoutwardzalnej formule, zapewniającej wodoodporność już po dwóch godzinach producent …………………………. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Parametry wymagane |  | # oferowane przez Wykonawcę tak /nie # (takie same lub korzystniejsze) |  |
| 1 | Podstawa: | Polisiloksan |  |  |  |  |
| 2 | Konsystencja: | Pasta |  |  |  |  |
| 3 | System utwardzania: | Polimeryzacja z udziałem wilgoci |  |  |  |  |
| 4 | Typ utwardzania | Kwaśny (acetoksy) |  |  |  |  |
| 5 | Czas tworzenia naskórka: | Ok. 8-10 minut (w zależności od warunków) |  |  |  |  |
| 6 | Szybkość twardnienia: | 5 mm/24 godz. (20°C/65 % RH.) |  |  |  |  |
| 7 | Twardość (wg Shore A): | 25 +/- 5 |  |  |  |  |
| 8 | Ciężar właściwy: | 1,035 g/cm3 (transp.) |  |  |  |  |
| 9 | Odporność termiczna: | od - 60°C do + 180°C |  |  |  |  |
| 10 | Temperatura aplikacji: | od +5°C do +30°C |  |  |  |  |
| 11 | Wydłużenie przy zerwaniu: | > 650% (DIN 53504) |  |  |  |  |
| 12 | Powrót elastyczny: | > 90% (ISO 7389) |  |  |  |  |
| 13 | Moduł elastyczności: | 0,3 N/mm2 (DIN 53504) |  |  |  |  |
| 14 | Maksymalne napięcie: | 1,0 N/mm2 (DIN 53504) |  |  |  |  |
| 15 | Dopuszczalne odkształcenie: | 25% |  |  |  |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 10F do zaproszenia –wymagane parametry dla pakietu nr 7

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać silikon sanitarny bezbarwny przedstawiony w ofercie | SILIKON SANITARNY BEZBARWNY nazwa, rodzaj: Jednoskładnikowy trwale elastyczny uszczelniacz silikonowy o utwardzaniu kwaśnym. Doskonała przyczepność zarówno do podłoży porowatych, jak i nieporowatych, m.in. do cegły, porcelany i ceramiki, drewna oraz szkła. Nie stosować do PCV, wanien i brodzików akrylowych (tu zalecamy neutralny silikon sanitarny). Zawiera substancje pleśniobójcze, jest odporny na długotrwałe działanie wilgoci. producent …………………………. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # oferowane przez Wykonawcę tak /nie # (takie same lub korzystniejsze) |

Dane techniczne:

| ZASTOSOWANIE | - uszczelniania spoin w pomieszczeniach o dużej wilgotności, tj. łazienkach, sanitariatach, pralniach, kuchniach, a także pomieszczeniach chłodniczych - uszczelnienia i połączenia szklarskie - fugi między umywalką, zlewozmywakiem, itp. a ścianą - fugi wokół wanien, brodzików emaliowanych lub ceramicznych itp. - spoinowanie płytek ceramicznych - uszczelnienia w systemach wentylacyjnych, chłodniach i budowie kontenerów |  |
| --- | --- | --- |
| TEMPERATURA STOSOWANIA | od +5 do +30 stopni |  |
| ODPORNOŚĆ TEMPERATUROWA PO UTWARDZENIU | od -60 do +200 stopni |  |
| CZAS TWORZENIA NASKÓRKA | ok.7 minut |  |
| SZYBKOŚĆ UTWARDZANIA | 1,5 mm/dobę |  |
| WYDAJNOŚĆ KARTUSZA | ok. 12 mb fugi z katusza dla fugi o wym. 5x5 m |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

............................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 10 F do zaproszenia –wymagane parametry do pakietu nr 6

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać silikon dekarski bezbarwny przedstawiony w ofercie | SILIKON DEKARSKI BEZBARWNY nazwa, rodzaj: Plastyczno-elastyczny uszczelniacz na bazie emulsji akrylowych, zawierający rozpuszczalnik. Jest klarowny i całkowicie przezroczysty. Doskonała przyczepność do wielu powierzchni stosowanych w budownictwie, np. papy, asfaltu, betonu, ceramiki, metalu, szkła, kamienia, drewna i tworzyw sztucznych. Może być używany na wilgotnych powierzchniach, a nawet pod wodą. Po utwardzeniu daje się malować. Nie stosować do polistyrenu. producent …………………………. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # oferowane przez Wykonawcę tak /nie # (takie same lub korzystniejsze) |
|  | Zakres stosowania | - uszczelnianie kołnierzy okien dachowych, kominów i innych obróbek dekarskich - uszczelnianie połączeń blachy falistej i trapezowej - naprawa przecieków w dachach i rynnach - doskonały do błyskawicznych napraw nawet w czasie ulewnego deszczu - spoinowanie fug o ruchomości maksymalnie do 10 % - doskonale klei papę na zimno |  |
| Dane techniczne: |  |  |  |
| Podstawa: |  | Emulsja akrylowa |  |
| Konsystencja: |  | Pasta |  |
| System utwardzania: |  | Wysychanie fizyczne |  |
| Czas tworzenia naskórka: |  | Ok. 2 minuty (przy 20°C/65 % RH) |  |
| Ciężar właściwy: |  | 1,08 g/cm3 |  |
| Odporność termiczna: |  | od - 20°C do + 90°C |  |
| Temperatura aplikacji: |  | od +1°C do +30°C |  |
| Skurcz po utwardzeniu: |  | Ok. 15% |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy