Załącznik nr 10 B do zaproszenia-wymagane parametry pakiet nr 2

| l.p. | Wyszczególnienie wymogów jakie ma spełniać wykładzina przedstawiona w ofercie | # Wykładzina elastyczna homogeniczna # nazwa, typ wykładziny: Norma 43 producent: …………………………… |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # PARAMETRY |  |
|  |  | Parametry, właściwości wymagane | # oferowane # przez Wykonawcę tak/nie # ( takie same lub korzystniejsze) |
|  | okres gwarancji | min. 15 lat |  |
|  | Zabezpieczenie powierzchni poliuretanem PUR | TAK |  |
|  | Certyfikat zgodności WE PN-EN 14041 | 1488-CPD-0017/W |  |
|  | Klasyfikacja użytkowania PN-EN649+PN-EN 685 | 34/43 |  |
|  | Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień PN-EN 13501-1 | Bfl-s1 |  |
|  | Ocena higieniczna | pozytywna |  |
|  | Zachowanie elektryczne PN-EN 14041 | antystatyczna i rozpraszająca |  |
|  | Rezystancja elektryczna PN-EN 1081 | ≤ . 10 9Ώ |  |
|  | Napięcie elektrostatyczne PN-EN1815 | ≤ 2kV |  |
|  | Odporność na poślizg PN-EN 14041 | Klasa DS |  |
|  | Dynamiczny współczynnik tarcia (wzdłuż/w poprzek) PN-EN 13893 | 0,37/0,34 |  |
| 12. | Grubość całkowita PN-EN 428 | 2,0 mm |  |
| 13. | Grubość warstwy użytkowej PN-EN 429 | 2,0 mm |  |
| 14. | Ciężar PN-EN 430 | 2,6 kg/m2 |  |
| 15. | Szerokość rulonu PN-EN 426 | 2,0 m |  |
| 16. | Odporność na ścieranie PN-EN 660-1 | Grupa T |  |
| 17. | Wgniecenia resztkowe PN-EN 433 | ≤ 0,1 mm |  |
| 18. | Stabilność wymiarów po działaniu ciepła PN-EN 434 | ≤ 0,4 % |  |
| 19. | Zwijanie się po działaniu ciepła PN-EN 434 | ≤ 8 mm |  |
| 20. | Instrukcja konserwacji , utrzymania w czystości wykładziny | wykazać dokumentem |  |
| 21. | Odporność na światło PN-ISO 105-B02 | 6 |  |
| 22. | Elastyczność PN-EN 435 | Dobra |  |
| 23. | Odporność chemiczna PN- EN 423 | Dobra |  |
| 24. | Odporność na mikroorganizmy PN-EN ISO 846 | Tak |  |
| 25. | Odporność na oddziaływanie krzesła na rolkach PN-EN 425 | Dobra |  |
| 26. | Dostępna ilość kolorów | min 24 |  |
| 27. | Estetyka wykładziny : wyklucza się wykładziny posiadające bardzo wyraźne efekty smugowe charakteryzujące się dużą różnicą odcieni. Wymagana Wykładzina bezkierunkowa | - Pr. potwierdzić spełnienie wymogów i - przedłożyć próbkę wykładziny o wym. 0,20 x 0,20 m |  |
| 28. | Wymagane zachowanie spajania wykładziny za pomocą systemowych sznurów spawalniczych po uprzednim frezowaniu krawędzi | Wg wskazań producenta, Pr. potwierdzić (tak/ nie ) |  |
| 29. | Instrukcja konserwacji, utrzymania w czystości wykładziny | wykazać dokumentem |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 10 B do zaproszenia-wymagane parametry pakiet nr 2

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać klej przedstawiony w ofercie | KLEJ DYSPERSYJNY DO WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH nazwa, rodzaj: Klej na bazie kopolimerów akrylowych wypełniacze mineralne w dyspersji wodnej Producent: ..................................................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # oferowane # przez Wykonawcę tak/nie # ( takie same lub korzystniejsze) |
| 1. | Przechowywanie | 12 miesięcy |  |
| 2. | Zużycie: | 300-450g/m2 |  |
| 3. | Temperatura na podłożu | min 15ºC |  |
| 4. | Gęstość objętościowa | min.1,40g/cm3 |  |
| 5. | Czas otwarty | 10-15minut |  |
| 6. | Właściwości fizykochemiczne | -postać pasta -temperatura zapłonu preparat nie jest palny |  |
| 7. | Czas użytkowania | ok. 30 - 35 minut |  |
| 8. | Pełne obciążenie | po 24 - 48 godzinach |  |
| 9. | Właściwości | bezrozpuszczalnikowy -dla tekstylnych i elastycznych wykładzin podłogowych - nadaje się pod meble na kółkach/ rolkach -przystosowany do ogrzewania podłogowego -do klejenia wykładzin PCV, CV w rolkach lub płytkach, wykładzin tekstylnych i tekstylnych na spodzie z lateksu, PCV i CV. |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 10 B do zaproszenia-wymagane parametry pakiet nr 2

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać klej kontaktowy przedstawiony w ofercie | KLEJ KONTAKTOWY DO PROFILI nazwa, rodzaj: klej rozpuszczalnikowy o bardzo wysokiej wytrzymałości połączenia, przeznaczony do przyklejenia listew przypodłogowych, profili i wykładzin Producent: ............................................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # oferowane # przez Wykonawcę tak/nie # ( takie same lub korzystniejsze) |
| 1. | Możliwość wchodzenia/ obciążenia | natychmiast |  |
| 2. | Zużycie | 250-300g/m2 250-400g/m2 (przy dwukrotnym nakładaniu) |  |
| 3. | Temperatura obróbki | min.10ºC |  |
| 4. | Zawartość opakowana | 0,6 kg, 5 kg |  |
| 5. | Czas klejenia kontaktowego | 2-3 godziny |  |
| 6. | Czas wstępnego odparowania | 5-20 minut |  |
| 7. | Wytrzymałość końcowa | po 2-3 dniach |  |
| 8. | Właściwości | Nadaje się m.in. do klejenia: - Listew przypodłogowych, profili schodowych, listew wykończeniowych - Także wykładzin elastycznych w rolkach i w płytkach, np. PCV/CV, linoleum, kauczuku, wykładzin, gumowych, korkowych oraz będących połączeniem korka i PCV (w ograniczonym stopniu do wykładzin polyolefinowych) - Tylko na podłożach, wykładzinach i innych materiałach odpornych na działanie rozpuszczalników np. jastrychach, tynkach, betonie, tworzywach sztucznych, drewnie, metalu itp. - Klej może być stosowany na wszystkich równych, wzgl. szpachlowanych podłożach, a także na starych wykładzinach i powłokach oraz powierzchniach metalowych. - Nadaje się w przypadku stosowania na konstrukcjach z ogrzewaniem podłogowym oraz obciążania przez fotele biurowe na kółkach zgodne z norma DIN EN 12 529. - normalne obciążenia w pomieszczeniach mieszkalnych, rzemieślniczych i przemysłowych |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane. Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty

...............................................................

data i podpis Wykonawcy lub  upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 10 B do zaproszenia-wymagane parametry pakiet nr 2

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać grunt przedstawiony w ofercie | GŁĘBOKO PENETRUJĄCY GRUNT nazwa, rodzaj: Dyspersyjny środek gruntujący na bazie żywic syntetycznych bardzo małej emisji lotnych związków organicznych Producent: ………………………………..……………………. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # oferowane # przez Wykonawcę tak/nie # ( takie same lub korzystniejsze) |
| 1. | Czas schnięcia | ok. 2 godziny |  |
| 2. | Zużycie | 0,1-0,5 l/m2 |  |
| 3. | Temperatura przerabiania | od +5ºC do +25ºC |  |
| 4. | Kolor | biały lub niebieski |  |
| 5. | Gęstość | ok. 1,0 kg/dm3 |  |
| 6. | Zakres stosowania | służy do gruntowania podłoży (ścian, podłóg, sufi tów) wewnątrz i na zewnątrz budynków przed mocowaniem płytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, mocowaniem wykładzin podłogowych, tapetowaniem, szpachlowaniem, malowaniem czy mocowaniem płyt izolacji termicznej. Grunt nie zawiera rozpuszczalnika. Stosowanie Gruntu szczególnie zalecane jest na podłoża gipsowe, anhydrytowe i gazobetonowe. Jest on odpowiedni także do gruntowania płyt wiórowych i nieimpregnowanych płyt gipsowo-kartonowych. |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy