Załącznik nr 10A do zaproszenia- wymagane parametry pakiet nr 1

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać zaprawa przedstawiona w ofercie | ZAPRAWA SAMOPOZIOMUJĄCA Samoczynnie wygładzająca się zaprawa do wyrównywania podkładów pod posadzki w zakresie od 2 do 20 mm oraz do wylewania posadzek. nazwa, rodzaj:……………………………….. Producent: ……………………….. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # oferowane # przez Wykonawcę tak/nie # ( takie same lub korzystniejsze) |
| 1. | Opis produktu | jednoskładnikowa, masa samopoziomująca na spoiwie cementowym do wyrównywania, poziomowania i wylewania podłoży w gr. 2-20 mm |  |
| 2. | Zakres stosowania | do wyrównywania stropów betonowych oraz podkładów cementowych i anhydrytowych pod posadzki z płytek ceramicznych i wszelkiego rodzaju wykładziny, np. dywanowe, korkowe, PCV, parkiety i panele podłogowe. Może być stosowana wewnątrz budynków. |  |
| 3. | Temperatura użycia (materiału i podłoża) | od +5ºC do +25ºC |  |
| 4. | Zużycie | ok 1,6 kg/m2 na 1mm |  |
| 5. | Wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 13813 | C30 |  |
| 6. | Ruch pieszy Możliwość układania wykładzin po wyschnięciu zaprawy Możliwość układania płytek | po 3 godzinach po 48 godz. min. 24 godz. |  |
| 7. | Grubość warstwy | 2 do 20 mm |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 10A do zaproszenia- wymagane parametry pakiet nr 1

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać klej przedstawiony w ofercie | # KLEJ DO OKŁADZIN CERAMICZNYCH Klej do układania płytek na powierzchniach poziomych i pionowych, wewnątrz i na zewnątrz.. nazwa, rodzaj: ……………………….. Producent: ................................................................................. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # oferowane # przez Wykonawcę tak/nie # ( takie same lub korzystniejsze) |
| 1. | Wygląd | barwa szara |  |
| 2. | Temperatura stosowania | +5ºC do +25ºC |  |
| 3. | Spływ wg PN-EN 12004 | ≤ 0,5 mm |  |
| 4. | Spoinowanie | ok.24 godz. |  |
| 5. | Maksymalna grubość całkowita | ≥10 mm |  |
| 6. | Przyczepność/ trwałość | ≥ 0,5N/mm2 |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 10A do zaproszenia- wymagane parametry pakiet nr 1

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać klej przedstawiony w ofercie | # ELASTYCZNY KLEJ DO OKŁADZIN CERAMICZNYCH Elastyczny klej do wszystkich okładzin ceramicznych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. nazwa, rodzaj:……………………………………. Producent: ................................................................................. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # oferowane # przez Wykonawcę tak/nie # ( takie same lub korzystniejsze) |
| 1. | Temperatura użycia (materiału i podłoża) | +5ºC do +25ºC |  |
| 2. | Spływ wg PN-EN 12004 | ≤ 0,5 mm |  |
| 3. | Przyczepność/ trwałość | ≥ 1,0N/mm2 |  |
| 4. | Spoinowanie | po 24 godz. |  |
| 5. | Odporność na temperaturę | od -30ºC do +70ºC |  |
| 6. | Maksymalna grubość całkowita | ≥10 mm |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 10A do zaproszenia- wymagane parametry pakiet nr 1

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać zaprawa przedstawiona w ofercie | ZAPRAWA - MASA POSADZKOWA SZYBKOWIĄŻĄCA Szybko twardniejąca masa posadzkowa w zakresie 10mm-80mm grubości warstwy. nazwa, rodzaj: ………………………………………….. Producent: ........................................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # oferowane # przez Wykonawcę tak/nie # ( takie same lub korzystniejsze) |
| 1. | Opis produktu | jednoskładnikowa, szybko twardniejąca masa posadzkowa do podkładów podłogowych grubości 10-min. 80mm |  |
| 2. | Zakres stosowania | Do wewnątrz i do zewnątrz, mrozoodporna. Do wykonywania bardzo szybko wiążących i wysychających podkładów pod posadzki - wykładziny dywanowe, PVC, korkowe, płytki ceramiczne, kamienne, parkiet, panele itp.: |  |
| 3. | Temperatura użycia (materiału i podłoża) | +10ºC do +25ºC |  |
| 4. | Wytrzymałość na ścieranie | A9 |  |
| 5. | - ruch pieszych - wykonanie posadzek | po 3 dniach po 24 godzinach |  |
| 6. | Wytrzymałość na ściskanie | ≥35MPa |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 10A do zaproszenia- wymagane parametry pakiet nr 1

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać tynk gipsowy przedstawiony w ofercie | TYNK GIPSOWY CIENKOWARSTWOWY NA ŚCIANY I SUFITY Cienkowarstwowy tynk gipsowy wewnętrzny jednowarstwowy na powierzchnie ścian i sufitów. nazwa, rodzaj: ………………………………………………….. Producent: .................................................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # oferowane # przez Wykonawcę tak/nie # ( takie same lub korzystniejsze) |
| 1. | Opis produktu | Tynk cienkowarstwowy o wysokiej przyczepności, jednowarstwowy tynk maszynowym (można go również nakładać ręcznie) do nanoszenia na ściany i sufity oraz wszystkie podłoża wewnątrz budynków |  |
| 2. | Minimalna grubość nakładania | 2mm |  |
| 3. | Średnia grubość tynku: | 4mm |  |
| 4. | Wytrzymałość na zginanie | ≥1,2 N/mm2 |  |
| 5 | Wytrzymałość na ściskanie | ≥2,7N/mm2 |  |
| 6. | Zakres stosowania | do wewnątrz |  |
| 7. | Temperatura użycia | +5ºC do +25ºC |  |
| 8. | Czas schnięcia | ok. 7 dni (zależnie od grubości tynku, wilgotności powietrza w pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji) |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 10A do zaproszenia- wymagane parametry pakiet nr 1

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać tynk gipsowy przedstawiony w ofercie | MASZYNOWY TYNK GIPSOWY NA ŚCIANY I SUFITY Tynk gipsowy wewnętrzny jednowarstwowy na powierzchnie ścian i sufitów. nazwa, rodzaj: ………………………………………………….. Producent: .................................................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # oferowane # przez Wykonawcę tak/nie # ( takie same lub korzystniejsze) |
| 1. | Opis produktu | Tynk gipsowy wymieszana fabrycznie, sucha zaprawa gipsowa na bazie gipsu tynkarskiego ze specjalnymi lekkimi dodatkami. |  |
| 2. | Minimalna grubość nakładania | 8mm |  |
| 3. | Średnia grubość tynku: | 10mm |  |
| 4. | Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu | ≥1,3 N/mm2 |  |
| 5 | Wytrzymałość na ściskanie | >2,5N/mm2 |  |
| 6. | Zakres stosowania | do wewnątrz |  |
| 7. | Temperatura użycia | +5ºC do +25ºC |  |
| 8. | Czas schnięcia | ok. 14 dni (zależnie od grubości tynku, wilgotności powietrza w pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji) |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 10A do zaproszenia- wymagane parametry pakiet nr 1

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać masa szpachlowa przedstawiona w ofercie | BIAŁA UNIWERSALNA GŁADŹ SZPACHLOWA GIPSOWA POLIMEROWA Biała uniwersalna masa szpachlowa wzmocniona polimerami do wykonywania gładzi gipsowych ścian i sufitów w pomieszczeniach wewnętrznych nazwa, rodzaj: …………………………………………………. Producent: .................................................................................. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # oferowane # przez Wykonawcę tak/nie # ( takie same lub korzystniejsze) |
| 1. | Temperatura przygotowania masy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac | +5ºC do +25ºC |  |
| 2. | Przyczepność | min. 0,50 MPa |  |
| 3. | Max. grubość jednej warstwy | 2mm |  |
| 4. | Wytrzymałość na zginanie | >1,0 N/mm2 |  |
| 5. | Wytrzymałość na ściskanie | >2,0N/mm2 |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 10A do zaproszenia- wymagane parametry pakiet nr 1

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać zaprawa przedstawiona w ofercie | ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA NA ŚCIANY I PODŁOGI Zaprawa wyrównująca na bazie cementu, mrozoodporna, na powierzchnie ścian i podłóg od stosowania wewnątrz i na zewnątrz. nazwa, rodzaj: Producent: ........................................................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # oferowane # przez Wykonawcę tak/nie # ( takie same lub korzystniejsze) |
| 1. | Opis produktu | Zaprawa wyrównująca na bazie cementu przeznaczona do wyrównywania ścian i podłóg oraz wypełniania ubytków w podłożu w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. |  |
| 2. | Temperatura stosowania | +5ºC do +25ºC |  |
| 3. | Max. grubość jednej warstwy | od 2mm – do 30mm |  |
| 4. | Czas użycia | 2-3 godzin |  |
| 5. | Możliwość wykonywania dalszych prac | po ok. 48godz |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 10A do zaproszenia- wymagane parametry pakiet nr 1

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać zaprawa przedstawiona w ofercie | # ZAPRAWA DO NAPRAW BETONU Wzmacniana włóknami zaprawa do strukturalnych napraw betonu i betonu zbrojonego nazwa, rodzaj: Producent: .............................................................................. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # oferowane # przez Wykonawcę tak/nie # ( takie same lub korzystniejsze) |
| 1. | Opis | do reprofilacji, szpachlowania i ochrony struktur z betonu zbrojonego |  |
| 2. | Max. grubość jednej warstwy | 40 mm |  |
| 3. | Min. grubość jednej warstwy | 3 mm |  |
| 4. | Temperatura stosowania | +5ºC do +25ºC |  |
| 5. | Czas użycia (temp. podłoża i otoczenia między +50 i +350 C) | Ok. 35 minut |  |
| 6. | Wytrzymałość na ściskanie | po 28 dn. ≥ 45 N/mm2 |  |
| 7. | Nakładanie zaprawy | ręcznie metodą szpachlowania przy użyciu kielnią |  |
| 8. | Atest higieniczny PZH dopuszczający do stosowania w obiektach użyteczności publicznej | wykazać dokument |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 10A do zaproszenia- wymagane parametry pakiet nr 1

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać uszczelnienie przedstawione w ofercie | ELASTYCZNE USZCZELNIENIE MINERALNE nazwa, rodzaj: Dwuskładnikowy, elastyczny zestaw uszczelniający na bazie spoiw cementowych odpowiedni do zatrzymywania wody , w betonowych konstrukcjach monolitycznych. Producent: ...................................................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # oferowane # przez Wykonawcę tak/nie # ( takie same lub korzystniejsze) |
| 1. | Opis produktu | Gwarantuje wodoszczelność i ochronę wszystkich obiektów i instalacji wodnych zaprojektowanych w taki sposób, aby były odporne na na stałe zanurzenie w wodzie Gwarantuje idealną wodoszczelność dzięki swojej elastyczności, krystalizacji cząstek w przestrzeniach międzystrukturalnych i zwartej strukturze tworzących ją mikrokomponentów. Na podłoża betonowe, murowe, ceramiczne. |  |
| 2. | Wydajność | ≈ 1,7kg/m2 na mm grubości |  |
| 3. | Temperatura stosowania | od 5ºC od 35ºC |  |
| 4. | Grubość jednej warstwy | ≥ 2 mm |  |
| 5. | Czas oczekiwania przed układaniem wykończenia | 5dni |  |
| 6. | Opakowanie składnik A+B | 32kg |  |
| 7. | Przyczepność do betonu po 28 dniach | ≥ 1 N/mm2 |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy