Załącznik nr 10 E do zaproszenia –wymagane parametry do pakietu nr 6

Przeznaczona jest do ochronnego i dekoracyjnego malowania elewacji budynków i ścian wewnątrz pomieszczeń. Doskonale przyczepna do podłoży cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, gipsowo-kartonowych, drewnianych i drewnopochodnych. Daje matowe, trwałe, odporne na warunki atmosferyczne  i w pełni pozwalające "oddychać ścianom" powłoki.

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać farba silikatowa przedstawiona w ofercie | # SILIKATOWA FARBA nazwa,rodzaj: silikatowa farba hydrofobowa do malowania elewacji i wnętrz budynku producent ..................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # oferowane przez Wykonawcę tak /nie (takie same lub korzystniejsze) |
| 1 | Gęstość: | ok. 1,44 kg/dm3 |  |
| 2 | Odporna na działanie czynników atmosferycznych | tak/nie |  |
|  | Cechy: | na zewnątrz i do wewnątrz |  |
| 3 | Temperatura stosowania | od +5ºC do +25ºC |  |
| 4 | Data ważności | Min. 12 miesiące od daty produkcji |  |
| 5 | Odporność na szorowanie | Klasa 1 |  |
| 6 | Wydajność | przy jednokrotnym malowaniu od 8 m2 do 12m2/l |  |
| 7 | Kolorystyka | Kolor ustalony przez Zamawiającego |  |
| 8 | Atest higieniczny PZH dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia | Wykazać dokumentam |  |
| 9 | Ilość warstw | 1-2 |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 10 E do zaproszenia –wymagane parametry do pakietu nr 6

Z przeznaczeniem do malowania wewnętrznego w szpitalu : do długotrwałego zabezpieczania ścian w pomieszczeniach szczególnie narażonych na rozwój grzybów pleśniowych. Przeznaczony jest do malowania pomieszczeń narażonych na działanie wilgoci takich jak: łazienki, kuchnie, piwnice, pływalnie, piekarnie, pralnie itp.

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać farba emulsyjna przedstawiona w ofercie | # FARBA EMULSYJNA ODPORNA NA WILGOĆ nazwa, rodzaj: odporna na wilgoć farba emulsyjna do kuchni i łazienek producent ..................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # oferowane przez Wykonawcę tak /nie # (takie same lub korzystniejsze) |
| 1 | Główne cechy: | -odporna na wilgoć -trwale zabezpiecza powłok przed rozwojem grzybów pleśniowych -duża siła krycia zapewnia -prawidłowe oddychanie ścian -odporna na zmywanie |  |
| 2 | Lepkość Brookfield RVT 20±20C [mPas] | 7000-9000 |  |
| 3 | Gęstość | ok. 1,50-1,55 g/cm3 |  |
| 4 | Zawartość części stałych, [%wag] | 57,0-60,0 |  |
| 5 | Zużycie (na warstwę podwójnie) | ok. 166 ml/ m2 |  |
| 6 | Czas schnięcia w temp. +230C | 2 h |  |
| 7 | Odcień barwy | śnieżnobiały |  |
| 8 | Sposób użycia | pędzel, wałek lub natrysk |  |
| 9 | Dostępna w opakowaniach | 1,0L; 3,0L; 5L; 10,0L |  |
| 10 | Atest higieniczny (dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia) | wykazać dokumentem |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................               data i podpis Wykonawcy lub  upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 10 E do zaproszenia –wymagane parametry do pakietu nr 6

Podkład antykorozyjny tworzy podstawowe zabezpieczenie elementów stalowych i żeliwnych przed rdzewieniem. Przeznaczony jest do gruntowania i przygotowywania powierzchni do nakładanie kolejnych powłok, np. emalii. Przed użyciem preparat należy wstrząsnąć oraz nakładać na wyczyszczone, wyrównane, odkurzone oraz odtłuszczone podłoża.. w/g załącznika nr  5C: czerwony tlenkowy.

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać farba podkładowa antykorozyjna przedstawiona w ofercie | FARBA PODKŁADOWA ANTYKORO - ZYJNA , CZERWONY TLENEK nazwa, rodzaj:…………………………….. producent ..................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # oferowane przez Wykonawcę tak /nie # (takie same lub korzystniejsze) |
| 1 | Czas schnięcia | 24 h |  |
| 2 | Zawartość LZO w produkcie | 60 g/l |  |
| 3 | Dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości LZO | 130 g/l |  |
| 4 | Metoda aplikacja | pędzel, wałek lub natrysk |  |
| 5 | Zastosowanie | powierzchnie stalowe, żeliwne |  |
| 6 | Wydajność | do 11m2/l |  |
| 7 | Informacje dodatkowe | antykorozyjny |  |
| 8 | Ilość warstw | 1-2 |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 10 E do zaproszenia –wymagane parametry do pakietu nr 6

Farba flatowa nawierzchniowa niskozapachowa o ogólnego stosowania - przeznaczona do malowania przedmiotów z drewna, materiałów drewnopochodnych, elementów stalowych i żeliwnych (po wcześniejszym zagruntowaniu podkładem antykorozyjnym) eksploatowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń oraz tynków wewnętrznych. np.. Dekoral strong w/g załącznika nr  5C: kolor biały i różne kolory

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać farba ftalowa nawierzchniowa przedstawiona w ofercie | FARBA FTALOWA NAWIERZCHNIOWA NISKOZAPACHOWA O OGÓLNEGO STOSOWANIA nazwa, rodzaj:…………………………….. producent ..................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # oferowane przez Wykonawcę tak /nie # (takie same lub korzystniejsze) |
| 1 | Czas schnięcia | do nakładania następnej warstwy: 17 h |  |
| 2 | Sposób rozcieńczania | rozcienczalnik |  |
| 3 | Zawartość LZO w produkcie | 300 g/l |  |
| 4 | Dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości LZO | 300 g/l |  |
| 5 | Metoda aplikacj | pędzel, wałek lub natrysk |  |
| 6 | Zastosowanie emalii | do drewna i metalu |  |
| 7 | Temperatura stosowania | od +5ºC do +30ºC |  |
| 8 | Wydajność | do 18m2/l |  |
| 9 | Stopień połysku | połysk |  |
| 10 | Kolorystyka | Kolor ustalony przez Zamawiającego |  |
| 11 | Ilość warstw | 1-3 |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 10 E do zaproszenia –wymagane parametry do pakietu nr 6

Farba olejno-ftalowa do gruntowania drewna,  tynków, metalu. Produkowana jest na bazie żywicy ftalowej modyfikowanej olejami roślinnymi z dodatkiem pigmentów i wypełniaczy oraz środków pomocniczych. Przeznaczona jest do podkładowego malowania drewna, materiałów drewnopochodnych, tynków, betonu oraz odpowiednio zagruntowanych podkładem antykorozyjnym elementów stalowych i żeliwnych. Daje matowe doskonale przyczepne do podłoży powłoki, zwiększa przyczepność warstw nawierzchniowych,  ujednoradnia malowaną powierzchnię i obniża koszty malowania:

.

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać podkładowa emalia olejno-ftalowa przedstawiona w ofercie | PODKŁADOWA EMALIA OLEJNO-FTALOWA DO DREWNA nazwa, rodzaj:…………………………….. producent ..................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # oferowane przez Wykonawcę tak /nie # (takie same lub korzystniejsze) |
| 1 | Metoda aplikacja | pędzel, wałek lub natrysk |  |
| 2 | Kolor | biały |  |
| 3 | Zastosowanie | Do wewnątrz i na zewnątrz |  |
| 4 | Wydajność | przy jednokrotnym malowaniu do 9m2/l |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 10 E do zaproszenia –wymagane parametry do pakietu nr 6

Farba gruntująca przeznaczona jest do zamalowywania plam po zaciekach wodnych, sadzy, plam nikotynowych i tłuszczach. Ma charakter farby podkładowej izolujacej i wzmacniającej podłoże, długotrwale zabezpiecza powłokę farby w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci i rozwój grzybów pleśniowych takich jak łazienki, kuchnie, pływalnie, browary, piekarnie, pralnie itp.

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać ftalowa farba gruntująca na zacieki i plamy przedstawiona w ofercie | FTALOWA FARBA GRUNTUJĄCA, NA ZACIEKI I PLAMY nazwa, rodzaj: ……………………………. producent …………………………. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # oferowane przez Wykonawcę tak /nie # (takie same lub korzystniejsze) |
| 1 | Kolor | biały |  |
| 2 | Wygląd powłoki | matowa |  |
| 3 | Temperatura przerabiania | od +5ºC do+30ºC |  |
| 4 | Ilość warstw | 1-2 |  |
| 5 | Nanoszenie drugiej warstwy | po 6h |  |
| 6 | Sposób nanoszenia | pędzel, wałek lub natrysk |  |
| 7 | Wydajność przy jednej warstwie | do 12 m2/l |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 10 E do zaproszenia –wymagane parametry do pakietu nr 6

Dyspersyjny środek gruntujący na bazie żywic syntetycznych o bardzo małej emisji lotnych

związków organicznych. Głęboko penetrujący do podłoży chłonnych.

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać głęboko penetrujący grunt przedstawiony w ofercie | GŁĘBOKO PENETRUJĄCY GRUNT nazwa, rodzaj: …………………………… producent …………………………. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # oferowane przez Wykonawcę tak /nie # (takie same lub korzystniejsze) |
| 1 | Minimalny czas twardnienia | 2 godziny |  |
| 2 | Zużycie przygotowanego produktu | 100-200g/m2 |  |
| 3 | Temperatura przerabiania | od +5ºC do+35ºC |  |
| 4 | kolor | niebieski |  |
| 5 | Lepkość Brookfield’a (mPas) | 20 |  |
| 6 | Zakres stosowania | -do gruntowania podłoży gipsowych układaniem płytek ceramicznych - jako warstwa szczepna przy tynkach gipsowych nanoszonych agregatem -w celu zwiększenia przyczepności szpachlówek do podłoży cementowych lub anhydrytowych, gipsowych, asfaltowych, ceramicznych ceramicznych marmurowych -w celu wyregulowania chłonności podłoży cementowych cementowych gipsowych |  |
| 7 | pH | 8 |  |
| 8 | Ciężar objętościowy | 1,01 g/cm3 |  |
| 9 | Zawartość ciał stałych | 18% |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

..........................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy