Załącznik 10 D-wymagane parametry dla pakietu nr 5

Parametry wymagane dla glazury o wymiarach 20x20 cm w monokolorach, mat

| L.p. | Parametry wymagane | oferowane przez wykonawcę tak/nie ( takie same lub korzystniejsze) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nasiąkliwość PN-ISO 10545-3, - 15% |  |
| 2. | Wytrzymałość na zginanie PN-ISO 10545-4, ≥20 N/mm2 |  |
| 3. | Siła łamania PN-ISO 10545-4, grubość <7,5 mm śr. ≥500N |  |
| 4. | Odporność na działanie kwasów i zasad zgodnie z PN-ISO 10545-13 – klasa GLA |  |
| 5. | Odporność na działanie środków chemicznych zgodnie z PN-ISO 10545-13, minimum klasa GA |  |
| 6. | Odporność na plamienie wg PN-ISO 10545-14, -klasa 5 |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik 10 D-wymagane parametry dla pakietu nr 5

Parametry wymagane dla terakoty antypoślizgowej, mrozoodpornej o wymiarach 33,3 x 33,3 cm

| L.p. | Parametry wymagane | oferowane przez wykonawcę tak/nie ( takie same lub korzystniejsze) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Skuteczność antypoślizgowa wg. normy DIN 51130- R-ll |  |
| 2. | Mrozoodporność wg normy PN EN 202, Tak |  |
| 3. | Zastosowanie na zewnątrz i do wewnątrz |  |
| 4. | Wytrzymałość na zginanie PN-ISO 10545-4, ≥35 N/mm2 |  |
| 5. | Odporność na plamienie wg PN-ISO 10545-14, -klasa 5 |  |
| 6. | Odporność na działanie środków chemicznych wg normy PN EN 122 - Klasa A |  |
| 7. | Odporność na działanie kwasów i zasad wg normy PN EN 122 - Klasa GLA |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy