Załącznik nr 3C do SIWZ

Parametry wymagane dla kleju do profili, listew i wykładzin.

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać wykładzina przedstawiona w ofercie | KLEJ KONTAKTOWY DO PROFILI Klej rozpuszczalnikowy o bardzo wysokiej wytrzymałości połączenia, przeznaczony do przyklejania listew przypodłogowych, profili i wykładzin. Nazwa, rodzaj: …………………………….. Producent: ………………………………….. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | wymagane | # przedstawione przez Wykonawcę |
| 1 | Forma opakowania: | puszka / wiadro z blachy |  |
| 2 | Kolor: | beżowy lub żółty |  |
| 3 | Temperatura obróbki: | min 10 ºC |  |
| 4 | Zużycie: | 250 – 300 g/m2 |  |
| 5 | Czas klejenia kontaktowego | 2– 3godziny* |  |
| 6 | Możliwości wchodzenia /obciążenia: | natychmiast* |  |
| 7 | Wytrzymałość końcowa: | po 2 – 3 dniach* |  |

* W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65 %.

………………………………………

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy