Załącznik nr 3F do SIWZ

Parametry wymagane dla zaprawy posadzkowa szybkowiążąca

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać zaprawa przedstawiona w ofercie | SZYBKO TWARDNIEJĄCA MASA POSADZKOWA Zaprawa do wykonywania szybko twardniejących podkładów podłogowych grubości od 10 do 80 mm nazwa, rodzaj: ………………………………………….. Producent: ........................................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| 1. | Właściwości | ruch pieszy już po 3 godzinach wykonywanie posadzek już po 24 godzinach szybkoschnąca o wysokiej wytrzymałości wodo- i mrozoodporna |  |
| 2. | Zastosowanie | do wykonywania podkładów podłogowych: — związanych z podłożem cementowym, grubości od 10 do 80 mm, — na warstwie oddzielającej (np. folii, papie), grubości od 35 do 80 mm, — „pływających” na warstwie izolacji termicznej lub akustycznej, grubości od 45 do 80 mm. |  |
| 3. | Temperatura użycia (materiału i podłoża) | +10ºC do +25ºC |  |
| 4. | Wytrzymałość na ścieranie wg PN-EN 13813 | A9 |  |
| 5. | Wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 13813 | C40 |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach równoważnych lub wyższych od podanych w tabeli.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy