Załącznik nr 3E do SIWZ

Parametry wymagane dla zaprawy samopoziomującej

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać zaprawa przedstawiona w ofercie | ZAPRAWA SAMOPOZIOMUJĄCA Samoczynnie wygładzająca się zaprawa do wyrównywania podłoży w zakresie od 1–10 mm Nazwa, rodzaj:……………………………….. Producent: ……………………….. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| 1. | Właściwości | pod płytki i wykładziny pod panele oraz dwu- i trójwarstwowe deski podłogowe odporna na obciążenia skupione nadaje się na jastrychy ogrzewane ruch pieszy po 6 godzinach |  |
| 2. | Zastosowanie | Zaprawa służy do wykonywania warstw wyrównawczych bezpośrednio związanych z podłożem. Jest odpowiednia do wyrównywania i wygładzania stropów betonowych oraz podkładów cementowych (także grzejnych) i anhydrytowych pod posadzki z płytek ceramicznych i wszelkiego rodzaju wykładziny podłogowe np. dywanowe, korkowe, PCW. należy stosować wewnątrz budynków |  |
| 3. | Temperatura stosowania | od +5ºC do +25ºC |  |
| 4. | Zużycie | ok 1.5/1,6 kg/m2 na każdy 1mm grubości |  |
| 5. | Wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 13813 | C20 |  |
| 6. | Ruch pieszy Możliwość układania wykładzin po wyschnięciu zaprawy Możliwość układania płytek | po ok. 6 godzinach nie wcześniej jednak niż po 48 do 72 godz. min. 24 godz. |  |
| 7. | Grubość warstwy | 1 do 10 mm |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach równoważnych lub wyższych od podanych w tabeli

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy