Załącznik nr 3F do SIWZ

Parametry wymagane dla posadzkowej zaprawy cementowej szybkowiążącej zbrojonej siatką stalową

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać zaprawa przedstawiona w ofercie | ZAPRAW CEMENTOWA SZYBKOWIĄŻACA ZBROJONA Zaprawa do wykonywania szybko twardniejących podkładów podłogowych grubości od 45 do 80 mm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| 1. | Właściwości | wykonywanie dalszych prac już po 7 dniach szybkoschnąca o wysokiej wytrzymałości min. C35 N/mm2 |  |
| 2. | Zastosowanie | do wykonywania podkładów podłogowych: - związanych z podłożem cementowym, grubości od 45 do 80 mm, -na warstwie oddzielającej (np. folii, papy,), grubości od 45 do 80 mm, - „pływających” na warstwie izolacji termicznej lub akustycznej, grubości od 45 do 80 mm. |  |
| 3. | Skład zaprawy | pisak który wcześniej został przesiany oraz wypłukany, żwir 2-8 cement portlandzki klasy 42,5 MPa, plastyfikatory - efekt szybszego twardnienia /wiązania cementu oraz plastyfikatory - efekt zwiększający wytrzymałość betonu do min. C35N/mm2 włókna polipropylenowe |  |
| 4. | Dodatkowe zbrojenie | Zbrojenie siatką stalowa z prętów żebrowanych o Ø 4mm, oczka nie mniejsze niż 10x10 cm |  |

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

...............................................................

data i podpis Wykonawcy