Załącznik nr 3F do SIWZ

Parametry wymagane dla mocnej posadzki maszynowej  CT (podkład betonowy)

do podawania pompą do betonu mixokret

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać zaprawa przedstawiona w ofercie | MIESZANKA/ BETONOWA PODŁOGOWA - MIXOKRET Zaprawa do wykonywania mocnych , szybko twardniejących podkładów podłogowych grubości od 45 do 80 mm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| 1. | Właściwości | wykonywanie dalszych robót już po 7 dniach szybkoschnąca o wysokiej wytrzymałości |  |
| 2. | Zastosowanie | do wykonywania podkładów podłogowych: — związanych z podłożem cementowym, grubości od 45 do 80 mm, — na warstwie oddzielającej (np. folii, papie), grubości od 45 do 80 mm, — „pływających” na warstwie izolacji termicznej lub akustycznej, grubości od 45 do 80 mm. |  |
| 3. | Temperatura użycia (materiału i podłoża) | +5ºC do +25ºC |  |
| 4. | Wytrzymałość na ściskanie | Min. C25 |  |

Skład mocnej mieszanki betonowej do podawania pompą do betonu mixokret :

- żwir płukany 0-4 mm

- żwir (kruszywo) od 2-8 mm (dodajemy gdy chcemy uzyskać mocny beton, poprawić jego właściwości na ściskanie oraz ścieranie),

- cement I 42,5 R, ok.300kg/m3 (mocny beton)

- plastyfikator ( poprawia właściwości betonu, uplastycznia i ogranicza użycie wody zarobowej, wzmacnia beton, mieszanka jest lepiej zagęszczona i jednorodna),

- włókno polipropylenowe ok.0,6 - 0,9 kg/m3 (zapobiega powstawaniu mikropęknięć, zwiększa trwałość i odporność na uszkodzenia, zmniejsza skurcz i osiadanie),

- dylatacje (gr. 0,5 mm z zastosowaniem listew dylatacyjnych pcv ),

- siatka stalowa oczko 10x10cm pręt min. Ø 4mm żebrowany

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach równoważnych lub wyższych od podanych w tabeli.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy