Załącznik nr 5C do SIWZ

Parametry Wymagane dla terakoty antypoślizgowej  o wymiarach 33,3 x 33,3 cm

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| 1 | Skuteczność antypoślizgowa wg. normy DIN 51130- R-ll |
| 2 | Mrozoodporność wg normy PN EN 202 |
| 3 | Klasa ścieralności PEI wg normy PN EN 154,-Klasa V |
| 4 | Twardość (skala Mohsa) wg normy PN EN 101,-Klasa 9 |
| 5 | Nasiąkliwość wg normy PN EN 99, <0,l% |
| 6 | Wytrzymałość na zginanie wg normy PN EN 100 - 51 |
| 7 | Odporność na działanie środków chemicznych wg normy PN EN 122 - Klasa A |
| 8 | Odporność na działanie kwasów i zasad wg normy PN EN 122 - Klasa A |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować

terakotę o parametrach nie niższych niż podane.